# КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЯ

Определить оптимальные параметры системы катодной защиты (протяженность защитной зоны; силу дренажного тока; напряжение на контактах, потребляемую мощность, число и тип СКЗ; удаление анодного заземления от трубопровода; исполнение дренажной линии) МН диаметром D мм, с толщиной стенки ( мм, протяженностью Lобщ км.  Трубопровод проложен на местности с удельным электросопротивлением (гр Ом(м. Анодное заземление и дренажную линию выполнить согласно варианту. дренажную линию  воздушной с подвеской из алюминиевого провода или в траншее. Начальное переходное сопротивление изоляционного покрытия Rпн Ом(м2 и средняя стоимость электроэнергии Сэ руб/кВт(час приводятся в таблице.

| № | D, мм | (, мм | Lобщ, км | (гр, Ом(м | Марка стали | Тип покрытия | Rпн, Ом(м2 | Марка электрода | Дренажная линия | Сэ, руб/кВт(час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 630 | 9 | 1500 | 30 | 18Г2САФ | полимерно-битумные покрытия усиленного типа | 90000 | ЗЖК-12 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,02 |
|  | 720 | 10 | 1600 | 25 | 18ХГ2САФ | на основе полиуретановых смол | 80000 | ЗЖК-12 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,03 |
|  | 820 | 11 | 2000 | 30 | Ст3 | покрытие ленточное нормального типа | 70000 | АК-1 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,04 |
|  | 1020 | 12 | 1000 | 35 | 17ГС | покрытие ленточное битоумно-полимерная нормального типа | 60000 | АК-1 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,05 |
|  | 1220 | 9 | 900 | 40 | 17Г2СФ | Покрытие ленточное усиленного типа | 50000 | АК-3 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,06 |
|  | 630 | 10 | 800 | 45 | 08Г2СФ | на основе полимерной ленты и экструдированного полиолифина | 62000 | АК-3 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,06 |
|  | 720 | 11 | 1220 | 50 | 18Г2 | полимерное покрытие на основе термореактивных смол и полиолефина | 90000 | АКО-1 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,08 |
|  | 820 | 12 | 1100 | 55 | 18Г2САФ | полимерное покрытие на основе термоусаживающихся материалов | 80000 | АКО-1 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,09 |
|  | 1020 | 9 | 1300 | 60 | 18ХГ2САФ | полимерно-битумные покрытия усиленного типа | 70000 | АКО-2 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,02 |
|  | 1220 | 10 | 1400 | 70 | Ст3 | на основе полиуретановых смол | 60000 | АКО-2 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,03 |
|  | 630 | 11 | 900 | 75 | 18Г2САФ | полимерное покрытие на основе термоусаживающихся материалов | 50000 | АКО-3 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,04 |
|  | 720 | 12 | 1000 | 80 | 18ХГ2САФ | полимерно-битумные покрытия усиленного типа | 62000 | АКО-3 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,05 |
|  | 820 | 9 | 1200 | 85 | Ст3 | на основе полиуретановых смол | 90000 | АКО-4 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,06 |
|  | 1020 | 10 | 1300 | 90 | 17ГС | покрытие ленточное нормального типа | 80000 | АКО-4 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,06 |
|  | 1220 | 11 | 1400 | 100 | 17Г2СФ | покрытие ленточное битоумно-полимерная нормального типа | 70000 | АКО-5 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,08 |
|  | 630 | 12 | 1500 | 110 | 08Г2СФ | Покрытие ленточное усиленного типа | 60000 | АКО-5 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,09 |
|  | 720 | 9 | 1600 | 150 | 18Г2 | на основе полимерной ленты и экструдированного полиолифина | 50000 | АКО-6 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,02 |
|  | 820 | 10 | 1700 | 200 | 18Г2САФ | полимерное покрытие на основе термореактивных смол и полиолефина | 62000 | АКО-6 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,03 |
|  | 1020 | 11 | 1500 | 250 | 18Г2САФ | полимерно-битумные покрытия усиленного типа | 90000 | АКО-7 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,04 |
|  | 1220 | 12 | 1600 | 300 | 18ХГ2САФ | на основе полиуретановых смол | 80000 | АКО-7 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,05 |
|  | 630 | 9 | 2000 | 30 | Ст3 | покрытие ленточное нормального типа | 70000 | Менд.-МК (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,06 |
|  | 720 | 10 | 1000 | 25 | 17ГС | покрытие ленточное битоумно-полимерная нормального типа | 60000 | Менд.-МК (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,06 |
|  | 820 | 11 | 900 | 30 | 17Г2СФ | Покрытие ленточное усиленного типа | 50000 | Менд.-МТК (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,08 |
|  | 1020 | 12 | 800 | 35 | 08Г2СФ | на основе полимерной ленты и экструдированного полиолифина | 62000 | Менд.-МТК (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,09 |
|  | 1220 | 9 | 1220 | 40 | 18Г2 | полимерное покрытие на основе термореактивных смол и полиолефина | 90000 | ЭГТ1000(верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,02 |
|  | 630 | 10 | 1100 | 45 | 18Г2САФ | полимерное покрытие на основе термоусаживающихся материалов | 80000 | ЭГТ1000(гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,03 |
|  | 720 | 11 | 1300 | 50 | 18ХГ2САФ | полимерно-битумные покрытия усиленного типа | 70000 | ЭГТ1450(верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,04 |
|  | 820 | 12 | 1400 | 55 | Ст3 | на основе полиуретановых смол | 90000 | ЭГТ1450(гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,05 |
|  | 1020 | 9 | 1500 | 60 | 18Г2САФ | полимерно-битумные покрытия усиленного типа | 90000 | ЭГТ2000(верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,06 |
|  | 1220 | 10 | 1600 | 70 | 18ХГ2САФ | на основе полиуретановых смол | 80000 | ЭГТ2000(гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,06 |
|  | 630 | 11 | 2000 | 75 | Ст3 | покрытие ленточное нормального типа | 70000 | ЭГТ2500(верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,08 |
|  | 720 | 12 | 1000 | 80 | 17ГС | покрытие ленточное битоумно-полимерная нормального типа | 60000 | ЭГТ2500(гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,09 |
|  | 820 | 9 | 900 | 85 | 17Г2СФ | Покрытие ленточное усиленного типа | 50000 | ЭГТ2900(верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,02 |
|  | 1020 | 10 | 800 | 90 | 08Г2СФ | на основе полимерной ленты и экструдированного полиолифина | 62000 | ЭГТ2900(гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,03 |
|  | 1220 | 11 | 1220 | 100 | 18Г2 | полимерное покрытие на основе термореактивных смол и полиолефина | 90000 | ЗЖК-12 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,04 |
|  | 630 | 12 | 1100 | 110 | 18Г2САФ | полимерное покрытие на основе термоусаживающихся материалов | 80000 | ЗЖК-12 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,05 |
|  | 720 | 9 | 1300 | 150 | 18ХГ2САФ | полимерно-битумные покрытия усиленного типа | 70000 | АК-1 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,06 |
|  | 820 | 10 | 1400 | 200 | Ст3 | на основе полиуретановых смол | 60000 | АК-1 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,06 |
|  | 1020 | 11 | 900 | 250 | 18Г2САФ | полимерное покрытие на основе термоусаживающихся материалов | 50000 | АК-3 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,08 |
|  | 1220 | 12 | 1000 | 300 | 18ХГ2САФ | полимерно-битумные покрытия усиленного типа | 62000 | АК-3 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,09 |
|  | 630 | 9 | 1200 | 30 | Ст3 | на основе полиуретановых смол | 90000 | АКО-1 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,02 |
|  | 720 | 10 | 1300 | 25 | 17ГС | покрытие ленточное нормального типа | 80000 | АКО-1 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,03 |
|  | 820 | 11 | 1400 | 30 | 17Г2СФ | покрытие ленточное битоумно-полимерная нормального типа | 70000 | АКО-2 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,04 |
|  | 1020 | 12 | 1500 | 35 | 08Г2СФ | Покрытие ленточное усиленного типа | 60000 | АКО-2 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,05 |
|  | 1220 | 9 | 1600 | 40 | 18Г2 | на основе полимерной ленты и экструдированного полиолифина | 50000 | АКО-3 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,06 |
|  | 630 | 10 | 1700 | 45 | 18Г2САФ | полимерное покрытие на основе термореактивных смол и полиолефина | 62000 | АКО-3 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,06 |
|  | 720 | 11 | 1500 | 50 | 18Г2САФ | полимерно-битумные покрытия усиленного типа | 90000 | АКО-4 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,08 |
|  | 820 | 12 | 1600 | 55 | 18ХГ2САФ | на основе полиуретановых смол | 80000 | АКО-4 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,09 |
|  | 1020 | 9 | 2000 | 60 | Ст3 | покрытие ленточное нормального типа | 70000 | АКО-5 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,02 |
|  | 1220 | 10 | 1000 | 70 | 17ГС | покрытие ленточное битоумно-полимерная нормального типа | 60000 | АКО-5 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,03 |
|  | 630 | 11 | 900 | 75 | 17Г2СФ | Покрытие ленточное усиленного типа | 50000 | АКО-6 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,04 |
|  | 720 | 12 | 800 | 80 | 08Г2СФ | на основе полимерной ленты и экструдированного полиолифина | 62000 | АКО-6 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,05 |
|  | 820 | 9 | 1220 | 85 | 18Г2 | полимерное покрытие на основе термореактивных смол и полиолефина | 90000 | АКО-7 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,06 |
|  | 1020 | 10 | 1100 | 90 | 18Г2САФ | полимерное покрытие на основе термоусаживающихся материалов | 80000 | АКО-7 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,06 |
|  | 1220 | 11 | 1300 | 100 | 18ХГ2САФ | полимерно-битумные покрытия усиленного типа | 70000 | Менд.-МК (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,08 |
|  | 630 | 12 | 1400 | 110 | Ст3 | на основе полиуретановых смол | 90000 | Менд.-МК (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,09 |
|  | 720 | 9 | 1500 | 150 | 18Г2САФ | полимерно-битумные покрытия усиленного типа | 90000 | Менд.-МТК (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,02 |
|  | 820 | 10 | 1600 | 200 | 18ХГ2САФ | на основе полиуретановых смол | 80000 | Менд.-МТК (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,03 |
|  | 1020 | 11 | 2000 | 250 | Ст3 | покрытие ленточное нормального типа | 70000 | ЭГТ1000(верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,04 |
|  | 1220 | 12 | 1000 | 300 | 17ГС | покрытие ленточное битоумно-полимерная нормального типа | 60000 | ЭГТ1000(гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,05 |
|  | 630 | 9 | 900 | 30 | 17Г2СФ | Покрытие ленточное усиленного типа | 50000 | ЭГТ1450(верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,06 |
|  | 720 | 10 | 800 | 25 | 08Г2СФ | на основе полимерной ленты и экструдированного полиолифина | 62000 | ЭГТ1450(гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,06 |
|  | 820 | 11 | 1220 | 30 | 18Г2 | полимерное покрытие на основе термореактивных смол и полиолефина | 90000 | ЭГТ2000(верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,08 |
|  | 1020 | 12 | 1100 | 35 | 18Г2САФ | полимерное покрытие на основе термоусаживающихся материалов | 80000 | ЭГТ2000(гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,09 |
|  | 1220 | 9 | 1300 | 40 | 18ХГ2САФ | полимерно-битумные покрытия усиленного типа | 70000 | ЭГТ2500(верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,02 |
|  | 630 | 10 | 1400 | 45 | Ст3 | на основе полиуретановых смол | 60000 | ЭГТ2500(гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,03 |
|  | 720 | 11 | 900 | 50 | 18Г2САФ | полимерное покрытие на основе термоусаживающихся материалов | 50000 | ЭГТ2900(верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,04 |
|  | 820 | 12 | 1000 | 55 | 18ХГ2САФ | полимерно-битумные покрытия усиленного типа | 62000 | ЭГТ2900(гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,05 |
|  | 1020 | 9 | 1200 | 60 | Ст3 | на основе полиуретановых смол | 90000 | ЗЖК-12 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,06 |
|  | 1220 | 10 | 1300 | 70 | 17ГС | покрытие ленточное нормального типа | 80000 | ЗЖК-12 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,06 |
|  | 630 | 11 | 1400 | 75 | 17Г2СФ | покрытие ленточное битоумно-полимерная нормального типа | 70000 | АК-1 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,08 |
|  | 720 | 12 | 1500 | 80 | 08Г2СФ | Покрытие ленточное усиленного типа | 60000 | АК-1 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,09 |
|  | 820 | 9 | 1600 | 85 | 18Г2 | на основе полимерной ленты и экструдированного полиолифина | 50000 | АК-3 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,02 |
|  | 1020 | 10 | 1700 | 90 | 18Г2САФ | полимерное покрытие на основе термореактивных смол и полиолефина | 62000 | АК-3 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,03 |
|  | 1220 | 11 | 1500 | 100 | 18Г2САФ | полимерно-битумные покрытия усиленного типа | 90000 | АКО-1 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,04 |
|  | 630 | 12 | 1600 | 110 | 18ХГ2САФ | на основе полиуретановых смол | 80000 | АКО-1 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,05 |
|  | 720 | 9 | 2000 | 150 | Ст3 | покрытие ленточное нормального типа | 70000 | АКО-2 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,06 |
|  | 820 | 10 | 1000 | 200 | 17ГС | покрытие ленточное битоумно-полимерная нормального типа | 60000 | АКО-2 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,06 |
|  | 1020 | 11 | 900 | 250 | 17Г2СФ | Покрытие ленточное усиленного типа | 50000 | АКО-3 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,08 |
|  | 1220 | 12 | 800 | 300 | 08Г2СФ | на основе полимерной ленты и экструдированного полиолифина | 62000 | АКО-3 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,09 |
|  | 630 | 9 | 1220 | 30 | 18Г2 | полимерное покрытие на основе термореактивных смол и полиолефина | 90000 | АКО-4 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,02 |
|  | 720 | 10 | 1100 | 25 | 18Г2САФ | полимерное покрытие на основе термоусаживающихся материалов | 80000 | АКО-4 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,03 |
|  | 820 | 11 | 1300 | 30 | 18ХГ2САФ | полимерно-битумные покрытия усиленного типа | 70000 | АКО-5 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,04 |
|  | 1020 | 12 | 1400 | 35 | Ст3 | на основе полиуретановых смол | 90000 | АКО-5 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,05 |
|  | 1220 | 9 | 1500 | 40 | 18Г2САФ | полимерно-битумные покрытия усиленного типа | 90000 | АКО-6 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,06 |
|  | 630 | 10 | 1600 | 45 | 18ХГ2САФ | на основе полиуретановых смол | 80000 | АКО-6 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,06 |
|  | 720 | 11 | 2000 | 50 | Ст3 | покрытие ленточное нормального типа | 70000 | АКО-7 (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,08 |
|  | 820 | 12 | 1000 | 55 | 17ГС | покрытие ленточное битоумно-полимерная нормального типа | 60000 | АКО-7 (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,09 |
|  | 1020 | 9 | 900 | 60 | 17Г2СФ | Покрытие ленточное усиленного типа | 50000 | Менд.-МК (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,02 |
|  | 1220 | 10 | 800 | 70 | 08Г2СФ | на основе полимерной ленты и экструдированного полиолифина | 62000 | Менд.-МК (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,03 |
|  | 630 | 11 | 1220 | 75 | 18Г2 | полимерное покрытие на основе термореактивных смол и полиолефина | 90000 | Менд.-МТК (верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,04 |
|  | 720 | 12 | 1100 | 80 | 18Г2САФ | полимерное покрытие на основе термоусаживающихся материалов | 80000 | Менд.-МТК (гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,05 |
|  | 820 | 9 | 1300 | 85 | 18ХГ2САФ | полимерно-битумные покрытия усиленного типа | 70000 | ЭГТ1000(верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,06 |
|  | 1020 | 10 | 1400 | 90 | Ст3 | на основе полиуретановых смол | 60000 | ЭГТ1000(гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,06 |
|  | 1220 | 11 | 900 | 100 | 18Г2САФ | полимерное покрытие на основе термоусаживающихся материалов | 50000 | ЭГТ1450(верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,08 |
|  | 630 | 12 | 1000 | 110 | 18ХГ2САФ | полимерно-битумные покрытия усиленного типа | 62000 | ЭГТ1450(гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,09 |
|  | 720 | 9 | 1200 | 150 | Ст3 | на основе полиуретановых смол | 90000 | ЭГТ2000(верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,02 |
|  | 820 | 10 | 1300 | 200 | 17ГС | покрытие ленточное нормального типа | 80000 | ЭГТ2000(гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,03 |
|  | 1020 | 11 | 1400 | 250 | 17Г2СФ | покрытие ленточное битоумно-полимерная нормального типа | 70000 | ЭГТ2500(верт) | воздушная с подвеской из алюминиевого провода | 0,04 |
|  | 1220 | 12 | 1500 | 300 | 08Г2СФ | Покрытие ленточное усиленного типа | 60000 | ЭГТ2500(гор) | алюминиевый кабель в траншее | 0,05 |