Почему в диэлектриках характер собственной электропроводности ионный, а не электронный?

Малая концентрация свободных зарядов в диэлектриках определяет характер электропроводимости.

Электропроводность диэлектриков в отличие от полупроводников чаще всего носит не электронный, а ионный характер. Это связано с тем, что ширина запрещенной зоны в диэлектриках (W>>kT и лишь ничтожное количество электронов может отрываться от своих атомов за счет теплового движения. Ионы же часто оказываются слабо связанными в узлах решетки, и энергия W, необходимая для их срыва, сравнима с kТ. Поэтому несмотря на меньшую подвижность ионов ((ион) по сравнению с подвижностью электронов ((эл) ионная проводимость оказывается больше электронной за счет значительно большей концентрации свободных ионов:nионq(ион>>nелe(эл

Носителями заряда в диэлектриках обычно оказываются ионы малых размеров, подвижность которых выше.

Электронная электропроводность вносит малый вклад в проводимость диэлектрика, поскольку концентрация свободных электронов диэлектриках очень мала. Данный механизм электропроводности является доминирующим лишь в случае электрического пробоя, который наблюдается при высоких значениях напряженности электрического поля в диэлектрике.

Ионная электропроводность обусловлена перемещением ионов основного вещества или ионов примесей под действием электрического поля, приложенного к диэлектрическому материалу. Поэтому ионная электропроводность сопровождается переносом вещества на электроды (в случае электронной электропроводности это явление не наблюдается).