Содержание

1. Проанализировать исходные данные, линейный и трехуровневый план проведения эксперимента, данные по прочности и жесткости в зависимости от различных факторов влияния.

2. Используя результаты данных, полученных экспериментальным способом (таблица), рассчитать уравнения прочности и жесткости бетона в зависимости различных параметров.

3. Произвести статистическую проверку значимости коэффициентов и пригодности полученных уравнений для описания исследуемых зависимостей, получить уточненные уравнения.

4. Произвести проверку пригодности уточненных уравнений (с вычислением дисперсии адекватности).

5. Подобрать состав бетона нормального твердения с прочностью, равной 20 и 30 МПа и с жесткостью смеси не менее 40 с (расчетным и графическим способом).

6. Произвести анализ полученных результатов: - по областям значений переменных (факторов), удовлетворяющих требованиям по прочности и жесткости; - соответствующих максимальной и минимальной прочности, максимальной и минимальной жесткости.

7. Определить состав бетона в натуральных значениях на 1м3 бетона для трех вариантов содержания песка, задавшись В и В/Ц из области допустимых значений и заданной плотностью бетонной смеси 2380 кг/м3 .

1.Проанализировать исходные данные, линейный и трехуровневый план проведения эксперимента, данные по прочности и жесткости в зависимости от различных факторов влияния.

--------+-------------------+-------------------+-------------------------

N опыта ¦      Матрица      ¦  Взаимодействие   ¦     Свойства бетона

¦ планирования (x ) ¦      (x x )       ¦         (выход)

¦                i  ¦        i j        ¦

+-------+-----------+-------------------+------+-----T------+-----

¦   x   ¦     x     ¦        x x        ¦  y   ¦ y   ¦  y   ¦ ...

¦    1  ¦      2    ¦         1 2       ¦   i1 ¦  i2 ¦   i3 ¦

---------+-------+-----------+-------------------+------+-----+------+-----

N       1¦   +   ¦     +     ¦         +         ¦      ¦     ¦      ¦

1      2¦   -   ¦     +     ¦         -         ¦      ¦     ¦      ¦

3¦   +   ¦     -     ¦         -         ¦      ¦     ¦      ¦

4¦   -   ¦     -     ¦         +         ¦      ¦     ¦      ¦

---------+-------+-----------+-------------------+------+-----+------+-----

n       5¦   0   ¦     0     ¦         0         ¦      ¦     ¦      ¦

0      6¦   0   ¦     0     ¦         0         ¦      ¦     ¦      ¦

7¦   0   ¦     0     ¦         0         ¦      ¦     ¦      ¦

#### б) При числе факторов k = 3

-------------+---------------------+---------------------+-----------------

N опыта   ¦Матрица планирования ¦   Взаимодействие    ¦ Свойства бетона

¦        (x )         ¦       (x x )        ¦     (выход)

¦          i          ¦         i j         ¦

+------+------+-------+-------+------+------+-----+-----T-----

¦  x   ¦  x   ¦   x   ¦  x x  ¦ x x  ¦ x x  ¦ y   ¦ y   ¦ ...

¦   1  ¦   2  ¦    3  ¦   1 2 ¦  1 3 ¦  2 3 ¦  i1 ¦  i2 ¦

-------------+------+------+-------+-------+------+------+-----+-----+-----

N           1¦  +   ¦  +   ¦   +   ¦   +   ¦  +   ¦  +   ¦     ¦     ¦

1          2¦  -   ¦  +   ¦   +   ¦   -   ¦  -   ¦  +   ¦     ¦     ¦

3¦  +   ¦  -   ¦   +   ¦   -   ¦  +   ¦  -   ¦     ¦     ¦

4¦  -   ¦  -   ¦   -   ¦   +   ¦  -   ¦  -   ¦     ¦     ¦

5¦  +   ¦  +   ¦   -   ¦   +   ¦  -   ¦  -   ¦     ¦     ¦

6¦  -   ¦  +   ¦   -   ¦   -   ¦  +   ¦  -   ¦     ¦     ¦

7¦  +   ¦  -   ¦   -   ¦   -   ¦  -   ¦  +   ¦     ¦     ¦

8¦  -   ¦  -   ¦   -   ¦   +   ¦  +   ¦  +   ¦     ¦     ¦

-------------+------+------+-------+-------+------+------+-----+-----+-----

n           9¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦     ¦     ¦

0         10¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦     ¦     ¦

11¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦     ¦     ¦

#### в) При числе факторов k = 4

------+---------------+-----------------------------------+---------------

N  ¦    Матрица    ¦       Взаимодействие (x x )       ¦    Свойства

опыта¦ планирования  ¦                        i j        ¦ бетона (выход)

+---+---T---+---+----+-----T-----+-----T------+-----+-----+----T----

¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦x x ¦ x x ¦ x x ¦ x x ¦ x x  ¦ x x ¦ y   ¦ y  ¦ ...

¦  1¦  2¦  3¦  4¦ 1 2¦  1 3¦  1 4¦  2 3¦  2 4 ¦  3 4¦  i1 ¦  i2¦

------+---+---+---+---+----+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+----

N    1¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +  ¦  +  ¦  +  ¦  +  ¦  +   ¦  +  ¦     ¦    ¦

1   2¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ -  ¦  -  ¦  -  ¦  +  ¦  +   ¦  +  ¦     ¦    ¦

3¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ -  ¦  +  ¦  +  ¦  -  ¦  -   ¦  +  ¦     ¦    ¦

4¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ +  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  +  ¦     ¦    ¦

5¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -  ¦  -  ¦  +  ¦  -  ¦  +   ¦  -  ¦     ¦    ¦

6¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ +  ¦  +  ¦  -  ¦  -  ¦  +   ¦  -  ¦     ¦    ¦

7¦ + ¦ - ¦ - ¦ + ¦ +  ¦  -  ¦  +  ¦  +  ¦  -   ¦  -  ¦     ¦    ¦

8¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ -  ¦  +  ¦  -  ¦  +  ¦  -   ¦  -  ¦     ¦    ¦

9¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ -  ¦  +  ¦  -  ¦  +  ¦  -   ¦  -  ¦     ¦    ¦

10¦ - ¦ + ¦ + ¦ - ¦ +  ¦  -  ¦  +  ¦  +  ¦  -   ¦  -  ¦     ¦    ¦

11¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ +  ¦  +  ¦  -  ¦  -  ¦  +   ¦  -  ¦     ¦    ¦

12¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ -  ¦  -  ¦  +  ¦  -  ¦  +   ¦  -  ¦     ¦    ¦

13¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦ +  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  +  ¦     ¦    ¦

14¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ -  ¦  +  ¦  +  ¦  -  ¦  -   ¦  +  ¦     ¦    ¦

15¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -  ¦  -  ¦  -  ¦  +  ¦  +   ¦  +  ¦     ¦    ¦

16¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +  ¦  +  ¦  +  ¦  +  ¦  +   ¦  +  ¦     ¦    ¦

------+---+---+---+---+----+-----+-----+-----+------+-----+-----+----+----

n   17¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0   ¦  0  ¦     ¦    ¦

0  18¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0   ¦  0  ¦     ¦    ¦

19¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0   ¦  0  ¦     ¦    ¦

20¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0   ¦  0  ¦     ¦    ¦

#### г) При числе факторов k = 5

------+-------------------+-------------------------------------------------+-----------

N  ¦      Матрица      ¦              Взаимодействие (x x )              ¦ Свойства

опыта¦   планирования    ¦                               i j               ¦  бетона

¦       (x )        ¦                                                 ¦  (выход)

¦         i         ¦                                                 ¦

+---+---T---+---T---+----+----T----+----T----+----T----+----T----+----+---+---T---

¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦x x ¦x x ¦x x ¦x x ¦x x ¦x x ¦x x ¦x x ¦x x ¦x x ¦y  ¦y  ¦...

¦  1¦  2¦  3¦  4¦  5¦ 1 2¦ 1 3¦ 1 4¦ 1 5¦ 2 3¦ 2 4¦ 2 5¦ 3 4¦ 3 5¦ 4 5¦ i1¦ i2¦

------+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---

N    1¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦   ¦   ¦

1   2¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦   ¦   ¦

3¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ - ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦   ¦   ¦

4¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦   ¦   ¦

5¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦   ¦   ¦

6¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦   ¦   ¦

7¦ + ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦    ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦   ¦   ¦

8¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦   ¦   ¦

9¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦    ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦   ¦   ¦

10¦ - ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦   ¦   ¦

11¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦    ¦ +  ¦    ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦   ¦   ¦

12¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦   ¦   ¦

13¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦ + ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦   ¦   ¦

14¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦   ¦   ¦

15¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦   ¦   ¦

16¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦   ¦   ¦

------+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---

n   17¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

0  18¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

19¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

20¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

21¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

Таблица 1

2.Используя результаты данных, полученных экспериментальным способом (таблица), рассчитать уравнения прочности и жесткости бетона в зависимости различных параметров.

#### Трехуровневый план проведения экспериментов

#### а) При числе факторов k = 2

##### ----------+--------------+------------+----------------+-------------------

##### N опыта  ¦   Матрица    ¦  Квадраты  ¦ Взаимодействие ¦  Свойства бетона

##### ¦ планирования ¦ переменных ¦     (x x )     ¦      (выход)

##### ¦     (x )     ¦      2     ¦       i j      ¦

##### ¦       i      ¦    (x )    ¦                ¦

##### ¦              ¦      i     ¦                ¦

##### +-------+------+------+-----+----------------+---+---T---+-------

##### ¦       ¦      ¦   2  ¦   2 ¦                ¦   ¦   ¦   ¦

##### ¦   x   ¦  x   ¦  x   ¦  x  ¦      x x       ¦y  ¦y  ¦y  ¦y   ...

##### ¦    1  ¦   2  ¦   1  ¦   2 ¦       1 2      ¦ i1¦ i2¦ i3¦ i4

##### ----------+-------+------+------+-----+----------------+---+---+---+-------

##### 1     ¦   2   ¦  3   ¦  4   ¦  5  ¦       6        ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦  10

##### ----------+-------+------+------+-----+----------------+---+---+---+-------

##### N        1¦   +   ¦  +   ¦  +   ¦  +  ¦       +        ¦   ¦   ¦   ¦

##### 1       2¦   +   ¦  -   ¦  -   ¦  +  ¦       -        ¦   ¦   ¦   ¦

##### 3¦   -   ¦  +   ¦  +   ¦  +  ¦       -        ¦   ¦   ¦   ¦

##### 4¦   -   ¦  -   ¦  +   ¦  +  ¦       +        ¦   ¦   ¦   ¦

##### ----------+-------+------+------+-----+----------------+---+---+---+-------

##### N        5¦   +   ¦  0   ¦  +   ¦  0  ¦       0        ¦   ¦   ¦   ¦

##### альфа   6¦   -   ¦  0   ¦  +   ¦  0  ¦       0        ¦   ¦   ¦   ¦

##### 7¦   0   ¦  +   ¦  0   ¦  +  ¦       0        ¦   ¦   ¦   ¦

##### 8¦   0   ¦  -   ¦  0   ¦  +  ¦       0        ¦   ¦   ¦   ¦

##### ----------+-------+------+------+-----+----------------+---+---+---+-------

##### n        9¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦  0  ¦       0        ¦   ¦   ¦   ¦

##### 0      10¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦  0  ¦       0        ¦   ¦   ¦   ¦

##### 11¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦  0  ¦       0        ¦   ¦   ¦   ¦

##### б) При числе факторов k = 3

##### -------------+--------------+---------------+-----------------+------------

##### N опыта   ¦   Матрица    ¦   Квадраты    ¦  Взаимодействие ¦  Свойства

##### ¦ планирования ¦             2 ¦      (x x )     ¦   бетона

##### ¦     (x )     ¦переменных (x )¦        i j      ¦  (выход)

##### ¦       i      ¦             i ¦                 ¦

##### +----+----T----+----+----T-----+-----+-----T-----+---+---T----

##### ¦    ¦    ¦    ¦  2 ¦  2 ¦   2 ¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦

##### ¦ x  ¦ x  ¦ x  ¦ x  ¦ x  ¦  x  ¦ x x ¦ x x ¦ x x ¦y  ¦y  ¦...

##### ¦  1 ¦  2 ¦  3 ¦  1 ¦  2 ¦   3 ¦  1 2¦  1 3¦  2 3¦ i1¦ i2¦

##### -------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+---+---+----

##### 1      ¦ 2  ¦ 3  ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦ 10  ¦11 ¦12 ¦

##### -------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+---+---+----

##### N           1¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦  +  ¦  +  ¦  +  ¦  +  ¦   ¦   ¦

##### 1          2¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦  +  ¦  -  ¦  -  ¦  +  ¦   ¦   ¦

##### 3¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦  +  ¦  -  ¦  +  ¦  -  ¦   ¦   ¦

##### 4¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦  +  ¦  +  ¦  -  ¦  -  ¦   ¦   ¦

##### 5¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦  +  ¦  +  ¦  -  ¦  -  ¦   ¦   ¦

##### 6¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦  +  ¦  -  ¦  +  ¦  -  ¦   ¦   ¦

##### 7¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦  +  ¦  -  ¦  -  ¦  +  ¦   ¦   ¦

##### 8¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦  +  ¦  +  ¦  +  ¦  +  ¦   ¦   ¦

##### -------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+---+---+----

##### N           9¦ +  ¦ 0  ¦ 0  ¦ +  ¦ 0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦   ¦   ¦

##### альфа     10¦ -  ¦ 0  ¦ 0  ¦ +  ¦ 0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦   ¦   ¦

##### 11¦ 0  ¦ +  ¦ 0  ¦ 0  ¦ +  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦   ¦   ¦

##### 12¦ 0  ¦ -  ¦ 0  ¦ 0  ¦ +  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦   ¦   ¦

##### 13¦ 0  ¦ 0  ¦ +  ¦ 0  ¦ 0  ¦  +  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦   ¦   ¦

##### 14¦ 0  ¦ 0  ¦ -  ¦ 0  ¦ 0  ¦  +  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦   ¦   ¦

##### -------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+---+---+----

##### n          15¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦   ¦   ¦

##### 0         16¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦   ¦   ¦

##### 17¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦   ¦   ¦

##### в) При числе факторов k = 5

##### ---------+-------------------+-------------------+-------------------------------------------------+-----------

##### N    ¦       Матрица     ¦Квадраты переменных¦               Взаимодействие (x x )             ¦ Свойства

##### опыта  ¦    планирования   ¦          2        ¦                                i j              ¦  бетона

##### ¦        (x )       ¦        (x )       ¦                                                 ¦  (выход)

##### ¦          i        ¦          i        ¦                                                 ¦

##### +---+---T---+---T---+---+---T---+---T---+----+----T----+----T----+----T----+----T----+----+---+---T---

##### ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦x x ¦x x ¦x x ¦x x ¦x x ¦x x ¦x x ¦x x ¦x x ¦x x ¦y  ¦y  ¦...

##### ¦  1¦  2¦  3¦  4¦  5¦  1¦  2¦  3¦  4¦  5¦ 1 2¦ 1 3¦ 1 4¦ 1 5¦ 2 3¦ 2 4¦ 2 5¦ 3 4¦ 3 5¦ 4 5¦ i1¦ i2¦

##### ---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---

##### 1    ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦22 ¦23 ¦

##### ---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---

##### N       1¦ + ¦ + ¦ 1 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦  + ¦ +  ¦ +  ¦   ¦   ¦

##### 1      2¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦  + ¦ -  ¦ -  ¦   ¦   ¦

##### 3¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦  + ¦ -  ¦ -  ¦   ¦   ¦

##### 4¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦  + ¦ +  ¦ +  ¦   ¦   ¦

##### 5¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦  - ¦ +  ¦ -  ¦   ¦   ¦

##### 6¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦  - ¦ -  ¦ +  ¦   ¦   ¦

##### 7¦ + ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦  - ¦ -  ¦ +  ¦   ¦   ¦

##### 8¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦  - ¦ +  ¦ -  ¦   ¦   ¦

##### 9¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦  - ¦ -  ¦ +  ¦   ¦   ¦

##### 10¦ - ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦  - ¦ +  ¦ -  ¦   ¦   ¦

##### 11¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦  - ¦ +  ¦ -  ¦   ¦   ¦

##### 12¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦  - ¦ -  ¦ +  ¦   ¦   ¦

##### 13¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦  + ¦ -  ¦ -  ¦   ¦   ¦

##### 14¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦  + ¦ +  ¦ +  ¦   ¦   ¦

##### 15¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦  + ¦ +  ¦ +  ¦   ¦   ¦

##### 16¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦  + ¦ -  ¦ -  ¦   ¦   ¦

##### ---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---

##### N      17¦ + ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ + ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

##### альфа 18¦ - ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ + ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

##### 19¦ 0 ¦ + ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ + ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

##### 20¦ 0 ¦ - ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ + ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

##### 21¦ 0 ¦ 0 ¦ + ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ + ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

##### 22¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ + ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

##### 23¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ + ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ + ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

##### 24¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ + ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

##### 25¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ + ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ + ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

##### 26¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ + ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

##### ---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---

##### n      27¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

##### 0     28¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

##### 29¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

##### 30¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

##### 31¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

##### 32¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦   ¦   ¦

##### Для примера рассмотрим данные, приведенные в табл. 37 "а". 2-я и 3-я графы табл. 37 "а" представляют собственно матрицу планирования и задают условия проведения каждого опыта. В 4-й и 5-й графах приведены квадраты переменных, получаемые возведением в квадрат данных столбцов 2, 3. Они принимают значение +/- 1 или 0 и обозначаются . 6-я графа получена построчным перемножением факторов (взаимодействие переменных). Так, для четвертого опыта, согласно плану, факторы ,  и должны устанавливаться на нижнем уровне, а расчетное значение взаимодействия . В последующих графах помещаются результаты опытов, так называемые "выходы" (прочность на сжатие, растяжение, В, Мрз и др.).

9.10. При описании прочностных характеристик бетона рекомендуется использовать планы первого порядка (табл. 36 "а" - "г"). В случае, когда вид искомой зависимости неизвестен, а также при описании таких характеристик, как жесткость (подвижность) бетонной смеси, следует применять планы второго порядка (см. табл. 37 "а" - "в").

9.11. При проведении опытных замесов в соответствии с выбранным планом целесообразно опыты в нулевой точке (все факторы на основном уровне) равномерно распределять между всеми остальными, дублируя их через каждые 3 - 5 замесов.

Объем замеса в каждом опыте устанавливается с учетом числа определяемых характеристик (прочности на сжатие, растяжение, В, Мрз и т.д.). Приготовление бетонной смеси, формование образцов, испытание смеси и образцов производятся в соответствии с указаниями разд. 4 - 6 настоящего Руководства и положениями соответствующих стандартов.

9.12. Результаты опытов обрабатывают с использованием методов математической статистики, получая при этом алгебраические уравнения, отражающие связь между исследуемыми свойствами бетона и исходными факторами.

Для планов первого порядка:

а) двухфакторный эксперимент (см. табл. 36 "а")

; (29)

б) трехфакторный эксперимент (см. табл. 36 "б")

; (30)

в) четырехфакторный эксперимент (см. табл. 36 "в")

г) пятифакторный эксперимент (см. табл. 36 "г")

д) в общем виде

; (33)

.

, , , ,...,  - исходные факторы;

, , ,..., , ,..., ,  - коэффициенты уравнений.

9.13. Коэффициенты уравнений при использовании планов первого порядка (см. табл. 36) вычисляются по следующим формулам:

;

,

; ;

N - общее число опытов в плане (включая нулевые точки).

После получения уравнений производят проверку отличия коэффициентов  от нуля и пригодности уравнения для описания исследуемых зависимостей (проверка адекватности).

Выбор схемы статистического анализа и расчетных формул зависит от типа использования плана и вида получаемых уравнений.

Статистический анализ линейных зависимостей (планы по табл. 36 "а" - "г") производится, как указано ниже.

По результатам опытов в нулевых (или основных) точках (например, опыты N 17 - 21, табл. 36 "г") определяют:

а) среднее арифметическое значение

где  - значение исследуемого свойства бетона в нулевой точке в u-том опыте;

- число опытов в нулевой точке;

назначаемом уровне значимости  коэффициент считают равным нулю, а соответствующий ему член уравнения отбрасывают.

Начинать проверку следует с наименьшего по абсолютному значению коэффициента, так как в случае его значимости надобность в проверке остальных величин отпадает. После отбрасывания незначимых членов получают уточненное уравнение.

Для проверки пригодности полученного уточненного уравнения вычисляют дисперсию адекватности (или остаточную дисперсию) по формуле

, (58)

где  - значение исследуемого свойства бетона в u-том опыте;

- значение исследуемого свойства бетона в u-том опыте, вычисленное по уточненному уравнению;

m - число значимых коэффициентов, включая .

Определяют расчетное значение  - критерия Фишера:

(59)

и сравнивают с F <*> для степеней свободы, с которыми определялись  и , т.е.; (табл. 3).

--------------------------------

<*> См. табл. 3

Таблица 3

; ;

; ;

в) пятифакторный эксперимент (см. табл. 37 "в"), k = 5:

; ;

; ;

; ;

; .

Далее определяют расчетные значения t - критерия Стьюдента для каждой группы коэффициентов по формуле (57) и сравнивают полученные значения с табличным  при числе степеней свободы .

Коэффициенты при квадратичных членах не следует исключать из уравнения даже в случае их статистической незначимости (т.е. при ).

Дисперсию адекватности вычисляют по формуле

, (60)

где N - общее число экспериментов в плане, включая и опыты в нулевых точках;

- число экспериментов на нулевом уровне.

Остальные обозначения соответствуют принятым в п. 9.16 настоящего Руководства.

3.Произвести статистическую проверку значимости коэффициентов и пригодности полученных уравнений для описания исследуемых зависимостей, получить уточненные уравнения.

а) Находим среднюю прочность бетона в 4-й партии, МПа:

Rm,4=(43,60+40,14+42,02+39,90+39,20)/5=40,97 МПа.

где   R i –   единичные  результаты определения прочности бетона в 4-й  партии;

n4  - количество единичных результатов в 4-й партии, n4 = 5.

б) Определяем размах значений прочности бетона в в 4-й партии:

W4 = Rmax,4 – Rmin,4;

W4 = 43,60-39,20=4,4 МПа.

в) Определяем  среднеквадратическое  отклонение  прочности бетона в 4-й партии:

S m, 4= Wm , 4/(

( - коэффициент, определяемый по табл. 1 ГОСТ 18105-86 (1, табл. 1.2.1, с. 17(   в  зависимости от количества единичных результатов  в партии, ( = 2,33 для  n4 = 5;

S m, 4 = 4,4/2,33=1,89 МПа;

г) Вычисляем коэффициент вариации прочности бетона в 4-й партии

(партионный):

К v,4 = (S m, 4 / R m, 4) *100%

где КV, 4 – коэффициент вариации бетона в в 4-й партии

K v,4 = (1,89/40,97) * 100% = 4,6%

2) Определяем среднее значение коэффициента варианта прочности   бетона по m

партиям за анализируемый период ( межпартионный):

K v=(11,2*5+9,4*10+8*4+9,6*5)/5+1+4+5 = 9,5%.

3) Определяем требуемую прочность бетона по формуле

Rd=Kd*Bn

где Bn –  нормируемое значение прочности бетона в проектном возрасте данного класса, Bn = 35  МПа (см. Задание на КР(;

Kd – коэффициент требуемой   прочности, определяемый по табл. 2  ГОСТ18105 – 86 ( 1, табл. 1.2.2, с. 18(,     Kd = 1,135 для  Kv = 6,8 % и бетонa массивных гидротехнических  конструкций.(Kd определено по линейной интерполяции);

Rd = 1,135 * 35 = 39,7 МПа.

4) Определяем средний уровень  прочности бетона в проектном возрасте:

R m u= Km u* Rd

где   Kmu  -   коэффициент,  среднего уровня прочности, определяемый по табл. 4 ГОСТ 18105 -86, kmu = 1,07 для  kv =  9,5% (1,табл. 1.2.3, с. 19(;

R m u, = 1,07 * 39,7 = 42,5 МПа.

5)  Определяем средний уровень прочности бетона R m u, 8   в промежуточном   возрасте  t =  3 суток, составляющий 100%  (n t= 1) от прочности бетона R mu  в проектном возрасте 28 суток (см. Задание на КР № 1):

R mu, 3 = R mu*n t;

R mu, 3 = 1*42,5=42,5  МПа.

Выводы:

- Коэффициент    вариации     прочности    бетона за анализируемый период k v = 9,5%.

- Требуемая прочность бетона в проектном возрасте R d = 39,7 МПа.

- Средний уровень прочности бетона в проектном возрасте R m u = 42,5 МПа.

- Средний  уровень прочности бетона в промежуточном возрасте  R m u, 8 = 42,5 МПа.

4. Произвести проверку пригодности уточненных уравнений (с вычислением дисперсии адекватности).

Расчетное значение F - критерия Фишера и оценку пригодности уравнения определяют в соответствии с правилами, изложенными в п. 9.16, но при числе степеней свободы .

9.18. Перед использованием полученных уравнений для решения поставленных задач корректируют коэффициент . Для этого в производственных условиях приготавливают подряд 10 замесов бетонной смеси. Из приготовленных смесей отбирают пробы бетона, которые испытывают с определением свойств бетона и бетонной смеси по методикам соответствующих стандартов. По всем 10 замесам вычисляют среднее арифметическое значение

(61)

и средние квадратические отклонения

, (62)

где  (i = 1, 2,..., 10) - показатели свойств бетона в первом, втором десятом замесах.

Для условий приготовления данного состава по соответствующим уравнениям вычисляют теоретические значения показателей свойств бетона .

Далее вычисляют абсолютное значение разницы между  и  и сравнивают его с величиной .

Если , то разница между  и  признается несущественной и уточнение коэффициента  не производится.

В противном случае коэффициент  в уравнении меняют на величину , т.е.  увеличивают на , если эта величина положительная, и уменьшают, если она отрицательная.

9.19. Уточненные производственными экспериментами уравнения могут использоваться для решения различных производственных задач, связанных с корректировкой и оптимизацией состава бетона.

Пример. Требуется подобрать состав бетона марок М 300 и М 400 с прочностью 60 - 70% марочной в возрасте 3 сут нормального твердения при введении в состав бетона добавки - ускорителя твердения  в количестве 3% массы песока и с жесткостью смеси не более 30 с по техническому вискозиметру.

Характеристики материалов. Портландпесок М 400; НГЦТ = 0,265. Песок рядовой Тучковского карьера ; . Песок гранитный фракции 5 - 20 мм; водопоглощение W = 0,5%, .

В качестве переменных выбираем следующие:  смеси;  - доля песка в смеси заполнителей, r;  - водосодержание смеси В, л/м3.

Значения интервалов варьирования факторов сведены в табл. 4.

Таблица 34

-----------------------------+----------+-------------------------

Код             ¦ Значение ¦    Значение факторов

¦   кода   +--------+--------+-------

¦          ¦   X    ¦   X    ¦   X

¦          ¦    1   ¦    2   ¦    3

-----------------------------+----------+--------+--------+-------

Основной уровень             ¦    0     ¦  0,4   ¦  0,4   ¦  180

Интервал варьирования        ¦Дельта X  ¦  0,05  ¦  0,05  ¦   10

¦        i ¦        ¦        ¦

Верхний уровень              ¦    +     ¦  0,45  ¦  0,45  ¦  190

Нижний уровень               ¦    -     ¦  0,35  ¦  0,35  ¦  170

Поскольку ставится задача определения прочностных характеристик в сравнительно узком диапазоне изменения переменных, принимаем для реализации линейный план для k = 3 (см. табл. 36 "б"), а для определения жесткости - трехуровневый нелинейный план для k = 3 (см. табл. 37 "б").

Расчет состава бетона (расход песока, песка, щебня и т.д.) производится в соответствии с рекомендациями разд. 4 - 6 настоящего Руководства. Для этого, помимо кодовой записи плана эксперимента (см. табл. 36 "б" и 37 "б"), составляем параллельную таблицу натуральных значений переменных в каждом опыте (табл. 5).

Таблица 5

---------------+--------------------+-----------------------------

N опыта    ¦        План        ¦    Натуральные значения

¦    эксперимента    ¦         переменных

-------+-------+------+------+------+---------+----------+--------

табл. ¦ табл. ¦  x   ¦  x   ¦  x   ¦x  - В/Ц ¦  x  - r  ¦ x  - В,

36 "а" ¦37 "а" ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3

¦       ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦  л/м3

-------+-------+------+------+------+---------+----------+--------

1   ¦   1   ¦  +1  ¦  +1  ¦  +1  ¦   0,45  ¦   0,45   ¦  190

2   ¦   2   ¦  -1  ¦  +1  ¦  +1  ¦   0,35  ¦   0,45   ¦  190

3   ¦   3   ¦  +1  ¦  -1  ¦  +1  ¦   0,45  ¦   0,35   ¦  190

4   ¦   4   ¦  -1  ¦  -1  ¦   +  ¦   0,35  ¦   0,35   ¦  190

5   ¦   5   ¦  +1  ¦  +1  ¦  -1  ¦   0,45  ¦   0,45   ¦  170

6   ¦   6   ¦  -1  ¦  +1  ¦  -1  ¦   0,35  ¦   0,45   ¦  170

7   ¦   7   ¦  +1  ¦  -1  ¦  -1  ¦   0,45  ¦   0,35   ¦  170

8   ¦   8   ¦  -1  ¦  -1  ¦  -1  ¦   0,35  ¦   0,35   ¦  170

-   ¦   9   ¦  -1  ¦   0  ¦   0  ¦   0,45  ¦   0,4    ¦  180

-   ¦  10   ¦  -1  ¦   0  ¦   0  ¦   0,35  ¦   0,4    ¦  180

-   ¦  11   ¦   0  ¦  +1  ¦   0  ¦   0,4   ¦   0,45   ¦  180

-   ¦  12   ¦   0  ¦  -1  ¦   0  ¦   0,4   ¦   0,35   ¦  180

-   ¦  13   ¦   0  ¦   0  ¦  +1  ¦   0,4   ¦   0,4    ¦  190

-   ¦  14   ¦   0  ¦   0  ¦  -1  ¦   0,4   ¦   0,4    ¦  170

9   ¦  15   ¦   0  ¦   0  ¦   0  ¦   0,4   ¦   0,4    ¦  180

10   ¦  16   ¦   0  ¦   0  ¦   0  ¦   0,4   ¦   0,4    ¦  180

11   ¦  17   ¦   0  ¦   0  ¦   0  ¦   0,4   ¦   0,4    ¦  180

Таблица 6

-----+-----------+--------------+---------+-------+-----------------------------------

N  ¦План экспе-¦Взаимодействие¦Прочность¦R /R  ,¦                R x

опыта¦римента    ¦              ¦ бетона, ¦ 3  28 ¦                 3

¦           ¦              ¦ кгс/см2 ¦   %   ¦

+---+---T---+----+----T----+----+----+       +-----+-----T-----+-----T-----+-----

¦ x ¦ x ¦ x ¦x x ¦x x ¦x x ¦ R  ¦ R  ¦       ¦  x  ¦  x  ¦  x  ¦ x x ¦ x x ¦ x x

¦  1¦  2¦  3¦ 1 2¦ 1 3¦ 2 3¦  3 ¦  28¦       ¦   1 ¦   2 ¦   3 ¦  1 2¦  1 3¦  2 3

-----+---+---+---+----+----+----+----+----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----

1  ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8  ¦ 9  ¦  10   ¦ 11  ¦ 12  ¦ 13  ¦ 14  ¦ 15  ¦ 16

-----+---+---+---+----+----+----+----+----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----

1  ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦166 ¦302 ¦  55   ¦ 166 ¦ 166 ¦ 166 ¦ 166 ¦ 166 ¦ 166

2  ¦ - ¦ + ¦ + ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦280 ¦391 ¦  72   ¦-280 ¦ 280 ¦ 280 ¦-280 ¦-280 ¦ 280

3  ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦166 ¦353 ¦  47   ¦ 166 ¦-166 ¦ 166 ¦-166 ¦ 166 ¦-166

4  ¦ - ¦ - ¦ + ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦311 ¦425 ¦  73   ¦-311 ¦-311 ¦ 311 ¦ 311 ¦-311 ¦-311

5  ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦151 ¦281 ¦  54   ¦ 151 ¦ 151 ¦-151 ¦ 151 ¦-151 ¦-151

6  ¦ - ¦ + ¦ - ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦279 ¦472 ¦  59   ¦-279 ¦ 279 ¦-279 ¦-279 ¦ 279 ¦-279

7  ¦ + ¦ - ¦ - ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦225 ¦340 ¦  66   ¦ 225 ¦-225 ¦-225 ¦-225 ¦-225 ¦ 225

8  ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦269 ¦447 ¦  60   ¦-269 ¦-269 ¦-269 ¦ 269 ¦ 269 ¦ 269

9  ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦223 ¦363 ¦  62   ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦   0

10  ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦235 ¦375 ¦  63   ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦   0

11  ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0  ¦ 0  ¦ 0  ¦228 ¦381 ¦  60   ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦   0

¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    +-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----

¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦  SUM  ¦-431 ¦ -95 ¦  -1 ¦ -53 ¦ -87 ¦  33

Продолжение табл. 7

-----+-----------------------------------+-----------------------------

N  ¦                 R  x              ¦           R /R  x

опыта¦                  28               ¦            3  28

¦                                   ¦

+-----+-----T-----+-----T-----+-----+----+----T----+----T----+----

¦  x  ¦  x  ¦  x  ¦ x x ¦ x x ¦ x x ¦ x  ¦ x  ¦ x  ¦x x ¦x x ¦x x

¦   1 ¦   2 ¦   3 ¦  1 2¦  1 3¦  2 3¦  1 ¦  2 ¦  3 ¦ 1 2¦ 1 3¦ 2 3

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----

1  ¦ 17  ¦ 18  ¦ 19  ¦ 20  ¦ 21  ¦ 22  ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----

1  ¦ 302 ¦ 302 ¦ 302 ¦ 302 ¦ 302 ¦ 302 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 55

2  ¦-391 ¦ 391 ¦ 391 ¦-391 ¦-391 ¦ 391 ¦-72 ¦ 72 ¦ 72 ¦-72 ¦-72 ¦ 72

3  ¦ 353 ¦-353 ¦ 353 ¦-353 ¦ 353 ¦ 353 ¦ 47 ¦-47 ¦ 47 ¦-47 ¦ 47 ¦-47

4  ¦-425 ¦-425 ¦ 425 ¦ 425 ¦-425 ¦-425 ¦-73 ¦-73 ¦ 73 ¦ 73 ¦-73 ¦-73

5  ¦ 281 ¦ 281 ¦-281 ¦ 281 ¦-281 ¦-281 ¦ 54 ¦ 54 ¦-54 ¦ 54 ¦-54 ¦-54

6  ¦-472 ¦ 472 ¦-472 ¦-472 ¦ 472 ¦-472 ¦-59 ¦ 59 ¦-59 ¦-59 ¦ 59 ¦-59

7  ¦ 340 ¦-340 ¦-340 ¦-340 ¦-340 ¦ 340 ¦ 66 ¦-66 ¦-66 ¦-66 ¦-66 ¦ 66

8  ¦-447 ¦-447 ¦-447 ¦ 447 ¦ 447 ¦ 447 ¦-60 ¦-60 ¦-60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60

9  ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦  0 ¦  0 ¦  0 ¦  0 ¦  0 ¦  0

10  ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦  0 ¦  0 ¦  0 ¦  0 ¦  0 ¦  0

11  ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦   0 ¦  0 ¦  0 ¦  0 ¦  0 ¦  0 ¦  0

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----

SUM ¦-459 ¦-119 ¦ -69 ¦-101 ¦ 137 ¦ -51 ¦-42 ¦ -6 ¦  8 ¦ -2 ¦-44 ¦ 20

По формулам рассчитываем коэффициенты соответствующих уравнений прочности.

Знак перед численным значением прочности определяется соответствующей Так, например, при вычислении коэффициента  умножаем значение прочности  (графа 9) на соответствующие значения  (графа 2); коэффициента  умножаем  на соответствующие значения  (графа 3); коэффициента  умножаем  на соответствующие значения  и т.д.

Например, для , имеем:

;

;

Таблица 7

-----+------------+-----------+--------------+-----T----+-------+----------+---------------+--------------+--------------------

¦            ¦           ¦              ¦     ¦ /\ ¦       ¦        2 ¦               ¦              ¦

N  ¦    План    ¦  Квадрат  ¦Взаимодействия¦  y  ¦ y  ¦ Дельта¦  Дельта  ¦    Ж , (x )   ¦    Квадрат   ¦   Взаимодействия

опыта¦эксперимента¦ переменных¦    (x x )    ¦   u ¦  р ¦       ¦          ¦     с    i    ¦   перемен.   ¦    Ж, с (x x )

¦    (x )    ¦     2     ¦      i j     ¦     ¦    ¦       ¦          ¦               ¦           2  ¦           i j

¦      i     ¦   (x )    ¦              ¦     ¦    ¦       ¦          ¦               ¦  Ж, с (x )   ¦

¦            ¦     i     ¦              ¦     ¦    ¦       ¦          ¦               ¦         i    ¦

+---+---T----+---+---T---+----+----T----+-----+----+-------+----------+-----+----T----+----+----T----+------+------+------

¦   ¦   ¦    ¦  2¦  2¦  2¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     /\¦      /\ 2¦     ¦    ¦    ¦ 2  ¦ 2  ¦ 2  ¦      ¦      ¦

¦ x ¦ x ¦ x  ¦ x ¦ x ¦ x ¦x x ¦x x ¦x x ¦Ж, с ¦Ж, с¦y  - y ¦(y  - y ) ¦ x y ¦x y ¦x y ¦x y ¦x y ¦x y ¦x x y ¦x x y ¦x x y

¦  1¦  2¦  3 ¦  1¦  2¦  3¦ 1 2¦ 1 3¦ 2 3¦     ¦    ¦ u    p¦  u    p  ¦  1 u¦ 2 u¦ 3 u¦ 1 u¦ 2 u¦ 3 u¦ 1 2 u¦ 1 3 u¦ 2 3 u

-----+---+---+----+---+---+---+----+----+----+-----+----+-------+----------+-----+----+----+----+----+----+------+------+------

1  ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4  ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8  ¦ 9  ¦ 10 ¦ 11  ¦ 12 ¦  13   ¦    14    ¦ 15  ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦  21  ¦  22  ¦  23

-----+---+---+----+---+---+---+----+----+----+-----+----+-------+----------+-----+----+----+----+----+----+------+------+------

1  ¦ + ¦ + ¦  + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ 18  ¦16,5¦  1,5  ¦   2,25   ¦  18 ¦ 18 ¦  18¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦  18  ¦  18  ¦  18

2  ¦ - ¦ + ¦  + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ -  ¦ -  ¦ +  ¦ 30  ¦28,5¦  1,5  ¦   2,25   ¦ -30 ¦ 30 ¦  30¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ -30  ¦ -30  ¦  30

3  ¦ + ¦ - ¦  + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ 16  ¦19,5¦  3,5  ¦  12,25   ¦  16 ¦-16 ¦  16¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ -16  ¦  16  ¦ -16

4  ¦ - ¦ - ¦  + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ 26  ¦25,5¦  0,5  ¦   0,25   ¦ -26 ¦-26 ¦  26¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦  26  ¦ -26  ¦ -26

5  ¦ + ¦ + ¦  - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +  ¦ -  ¦ -  ¦ 47  ¦46,5¦  0,5  ¦   0,25   ¦  47 ¦ 47 ¦ -47¦ 47 ¦ 47 ¦ 47 ¦  47  ¦ -47  ¦ -47

6  ¦ - ¦ + ¦  - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ -  ¦ +  ¦ -  ¦ 58  ¦58,5¦  0,5  ¦   0,25   ¦ -58 ¦ 58 ¦ -58¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ -58  ¦  58  ¦ -58

1.2.2 Определение требований к бетону по морозостойкости

Приняты следующие исходные данные из задания на КР:

- класс сооружения по степени ответственности: 1 класс;

- среднемесячная   температура   наиболее  холодного  месяца    (для    гидротехнических   	сооружений): -17(С;

- наибольшее количество циклов попеременного замораживания и оттаивания   за год для  	гидротехнических сооружений: 57;

- зона гидротехнического бетона: переменного уровня.

Для гидротехнического бетона   в    соответствии   с   примечанием   к    табл. 1 СНиП  2.06.08-87   климатические    условия   для районов со среднемесячной температурой наиболее холодного месяца от -10 до -200 C :   суровые (1,табл. 1.2.8, с. 28(.

По   табл. 1 СНиП 2.06.08- 87 при   суровых климатических   условиях  и количестве циклов попеременного замораживания и оттаивания свыше 50 до 75 в год назначаем марку бетона по морозостойкости: F150 (1, табл. 1.2.8, с. 28(.

Вывод:

Назначаем  нормируемую марку бетона по морозостойкости F150.

1.2.3.Определение требований по водонепроницаемости бетона.

Приняты следующие исходные данные из задания на КР:

- вид и назначение бетона: гидротехнический;

- зона гидротехнического бетона: переменного уровня.

Согласно п.2.2.г. СНиП 2.06.08 –87  для  нетрещиностойких  безнапорных конструкций назначаем марку   по   водонепроницаемости:  W4   (1, п. 2.2.г, с. 33(.

Вывод:

Нормируемая марка бетона по водонепроницаемости – W4.

1.2.4. Определение требований к  удобоукладываемости бетонной смеси.

Приняты следующие исходные данные из задания на КР:

- вид и назначение бетона: гидротехнический;

- наименьший размер поперечного сечения конструкции: 1,8 м;

- коэффициент армирования: 0,4%;

- способ  подачи бетонной смеси:  бадьями с виброуплотнением;

- способ  уплотнения смеси: виброуплотнение глубинным вибратором.

1) Конструкция является массивной (т.к. наименьший размер поперечного сечения более 1 м) с редко расположенной арматурой (т.к. по заданию на КР коэффициент армирования kа = 0,4%).

В соответствии с табл. 8 «Руководства…» НИИЖБ при укладке с вибрацией подвижность бетонной смеси должна быть h q = 2…4 см     (1,табл. 1.2.13, с. 37(.

2) В соответствии с табл. 14 «Руководства…» ВНИИГ подвижность бетонной  смеси на песке крупном и средней крупности без применения ПАВ - поверхностно-активные вещества   (пластифицирующие и воздухововлекающие) должна быть hq = 2…4 см  (1, табл. 1.2.14, с. 38(.

Выводы:

Назначаем подвижность бетонной смеси h q = 2…4 см, обеспечивающую заданную технологию ее транспортировки и укладки бадьями с виброуплотнением.

В соответствии с табл. 1 ГОСТ 7473-94 это соответствует марке по подвижности  П1     (1,табл. 1.2.11, с. 35(.

Условное обозначение бетонной смеси согласно п. 3.3 гост 7473-94 включает  в себя степень  готовности бетонной смеси (БСГ), класса по прочности на сжатие (В50), марка по удобоукладываемости (П3), морозостойкости (F50), водонепроницаемости (W4) и обозначения настоящего стандарта:

БСГ В35 П1 F150 W4 ГОСТ 7473-94     (1, п. 3.3, с. 35(.

§ 1.3. Определение ограничений по составу бетона.

1.3.1. Определение ограничений по водопесокному отношению.

Приняты следующие исходные данные из задания на КР:

- зона гидротехнического бетона: переменного уровня;

- климатические условия: умеренные;

- характер воздействия воды: открытый водоем;

- среда, воздействующая на бетон: пресная вода;

- марка бетона по морозостойкости: F150;

- марка бетона по водонепроницаемости (вывод из п. 1.2.3.): W4.

1) В соответствии с табл. 5а «Руководства…» НИИЖБ при воздействии пресной воды на массивное сооружение в зоне переменного горизонта воды  в суровых климатических условиях ограничение  отношения составляет  (Mw/Mc)max = 0,52 (1, табл. 1.3.1, с. 44(.

2) В соответствии с табл. 5б «Руководства…» НИИЖБ при воздействии жидких агрессивных сред на конструкции гидротехнических   сооружений из   бетона марки по водонепроницаемости  W4 ограничение  отношения составляет (Mw/Mc)max = 0,6 ( 1, табл. 1.3.2. с.  45(.

3) В соответствии с табл.5в «Руководства… НИИЖБ при переменном воздействии воды и мороза на бетон марки F150 ограничение  отношения (Mw/Mc)max = 0,575 (1, табл. 1.3.3, с. 45(.

4) Из условия обеспечения связности бетонной смеси ограничение  отношения составляет (Mw/Mc)max = 0,75 (1, с.  45(.

Вывод:

Назначаем ограничение  отношения (Mw/Mc)max = 0,52.

1.3.2.Определение ограничений по расходу песока.

1.3.2.А Определение максимально допустимого расхода песока.

Приняты следующие исходные данные из задания на КР:

- марка бетона по морозостойкости: F150;

- нормируемая марка бетона по водонепроницаемости W4;

- марка по подвижной бетонной смеси: П1.

Максимальный (типовой) расход песока для бетонов монолитных конструкций определяется в соответствии с разделом 7 СНиП 82.02-95   (1, с. 56(.

Согласно п. 7.5. СНиП 82.02-95 для бетонов монолитных конструкций к которым наряду с прочностью предъявляют требования по морозостойкости и водонепроницаемости, нормы расхода песока должны приниматься в соответствии с указаниями п. 5.25 путем сравнения ТЭН (типовые элементные нормы) по разделу 7  (1, п. 5.25, с. 55( и ТЭН по табл. 13 СНиП  (1,табл. 1.3.17, с. 56(.

1) В соответствии с п. 5.25  и табл. 13 СНиП  82.02-95 (1,табл. 1.3.17, с. 56( приведены ТЭН с условием обязательного применения воздухововлекающих или комплексных добавок.  В качестве ТЭН следует принимать расход, который окажется наибольшим при сопоставлении с ТЭН, полученными путем умножения базовой нормы на все необходимые коэффициенты, и ТЭН, указанными в табл. 13 СНиП  (1,табл. 1.3.17, с. 56( без каких-либо коэффициентов.

При рассмотрении табл. 13 СНиП   82.02-95 (1,табл. 1.3.17, с. 56( необходимо учесть положения п.5.17 о том, что при применении бетонной смеси заданной марки П3 нормы расхода песока принимаются как для смесей марки П2 с учетом обязательного применения пластифицирующих добавок  (1, п. 5.17, с. 54(.

Таким образом, ТЭН для бетонной смеси марки П1 и бетона марки по морозостойкости F150:  Mc, max 1 = 280 кг/м3 (1,табл. 1.3.17, с. 56(.

ТЭН   для    бетонной    смеси    марки    П1 и бетона марки по водонепроницаемости W4: Mc, max 1 = 2380 кг/м3  (1,табл. 1.3.17, с. 56(.

К рассмотрению принимаем наибольшее значение: Mc, max 1 = 2380 кг/м3 с учетом обязательного применения пластифицирующей добавки.

2) По табл. 21 СНиП 82.02-95 для монолитного бетона класса В35 базовые   нормы   расхода   песока марки  ПЦ400: Mc, bas  = 480 кг/м3 (1, табл. 1.3.18, с. 57(.

3) Находим коэффициенты для учета факторов, отличающихся от условий, назначенных в СНиП для базового расхода песока:

- для учета марки песока 500: k1 = 0,88 (1, п. 7.7, с. 57(;

- для определения ТЭН в зависимости от максимальной крупности щебня предварительно определяем по табл. 3 СНиП 3.03.0-87 наибольшую крупность заполнителя D, значение которой не должно превышать 2/3 наименьшего расстояния между стержнями арматуры (1,табл. 2.1.14, с. 80(. Согласно п. 1 Задания  на КР минимальное расстояние между стержнями арматуры в свету равно 100 мм. Тогда D ( 100*2/3 = 66,6 мм. Принимаем D = 40 мм. Согласно п. 7.8 СНиП 82.02-95 (1, п. 7.8, с. 57( это соответствует условию назначения базовой нормы, поэтому k2 = 1;

- так как выше была принята марка по удобоукладываемости П1 с условием применения пластифицирующей добавки 2-й или 3-й групп эффективности по ГОСТ 24211, то согласно п. 7.10 СНиП 82.02-95 (1, п. 7.10, с. 58( это соответствует условию назначения базовой нормы, поэтому k3 = 0,91;

- для учета содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм менее 25% (в Задании на КР – 17%) согласно п.7.8 (1, п. 7.8, с. 57(, п. 5.12 и табл. 8 СНиП 82.02-95 (1, п. 5.12 и табл. 1.3.12, с.53(: k 4 = 0,98;

4) Максимальный расход песока M c,max 2  в соответствии с п. 4.6 СНиП 82.02-95   определяем по формуле:

M c, max 2 = k1k2k3k4Mc,bas

Mc, max 2  =  0,88*1*0,91*0,98*480= 376,7 кг/м3,

причем  M c, max 2 найден с условием применения пластифицирующей добавки (1, п. 4.6, с. 49(.

5) Сравнивая M c, max 1 = 2380 кг/м3 и M c, max 2  = 376,7 кг/м3,  в соответствии с п. 5.25 принимаем наибольшее значение: M c, max = 376,7 кг/м3 с учетом применения пластифицирующей добавки (1, п. 5.25, с. 55(.

Вывод:

Назначаем Mc,max =  376,7 кг/м3  с учетом применения пластифицирующей добавки.

1.3.2.Б. Определение минимально допустимого расхода песока.

Приняты следующие исходные данные из задания на КР:

- марка бетона по морозостойкости: F150;

- подвижность бетонной смеси: 2…4 см;

- в составе бетона применяется пластифицирующая добавка.

Минимальный расход песока назначаем на основании следующих требований норм:

1) По табл. 3 ГОСТ 26633-91 для бетонов армированных конструкций ненапрягаемой арматурой в условиях атмосферных воздействий и     портландпесока марок    ПЦ-ДО и ПЦ-Д5: M c, min = 200 кг/м3 (1, табл.1.3.21, с. 61(.

2) По табл.11 "Руководства…" НИИЖБ для бетонов, подверженных замерзанию и оттаиванию, при уплотнении вибрацией:  M c, min = 240 кг/м3 (1, табл.1.3.22, с. 62(.

3)  По  табл. 12  "Руководства…"  НИИЖБ     для      подвижных    бетонных    смесей    при      h q = 2…4 см (в техническом задании принято h q = 2…4 см) и максимальной крупности заполнителя 40 мм:   M c, min = 160 кг/м3 (1, табл.1.3.23, с. 62(.

4) Согласно п. 7.20 и п. 6.26  СНиП 82.02-95 для  армированных изделий из бетонов минимальный расход песока M c, min = 200 кг/м3 (1, п. 7.20 и 6.26, с. 62(.

Вывод:

Назначаем   нормируемый  минимально    допустимый    расход   песока

M c, min = 240 кг/м3

1.3.3. Определение содержания вовлеченного воздуха в бетоне.

Приняты следующие исходные данные из задания на КР:

- вид бетона: гидротехнический;

- марка бетона по морозостойкости: F150;

- ограничение  отношения: (Mw/Mc)max = 0,52;

- наибольшая крупность заполнителя: D = 40 мм.

На основании п. 1.4.5 ГОСТ 26633-91  объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси назначается для гидротехнического бетона сооружения лишь с нормированной морозостойкостью F200 и выше. Так как для проектируемого бетона марка по морозостойкости не нормируется, то содержание вовлеченного воздуха в бетона не назначается.  [1, п. 1.4.5, с. 65].

Вывод:

Содержание влеченного воздуха в бетоне не назначается.

Глава 2. Назначение номинально состава бетона.

§ 2.1. Оценка качества и выбор материалов для бетона.

2.1.1.  Оценка качества и выбор крупного заполнителя.

Оценка качества гранитного щебня по радиоактивности, прочности, морозостойкости, содержанию зерен слабых пород, содержанию зерен пластинчатой формы( лещадной) и игловатой форм, содержанию пылевидных и глинистых частиц, содержанию примесей, средней плотности и водопоглощению оформлена в таблице.

Оценка качества гранитного щебня

| № п./п. | Показатели качества | Требуемое значение по ГОСТ 26633-91 ГОСТ 8267-93 | Фактическое значение из задания на КР | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиоактивность | Аэфф< 370 Бк/кг (1-я группа) [1, п. 4.9, с. 66] | 350 Бк/кг | Соотв. требов. ГОСТ |
| 2 | Прочность | Требуемая марка: 1) Не ниже 800 из изверженных пород (1, п. 1.6.8, с. 68(, 2) Не ниже 1000 для бетона класса В35 (1, п. 1.6.8, с. 68(, 3) Не ниже 1000 для гидротехнического бетона выше В35 (1, с. 70, п. 3.4 приложения ГОСТ (, 4) Не ниже 1000 для морозостойкого гидротехнического бетона (1, с. 70, п. 3.5 приложения ГОСТ (. Требуемое значение марки ( 1000 | (mw = 10%, это соответствует марке 1400 (1,табл.2.1.2, с.68 ( | Соотв. требов. ГОСТ |
| 3 | Морозостойкость | Требуемая марка: 1) Не ниже нормируемой марки по морозостойкости бетона - F150 (1, п. 1.6.10, с.71(, 2) Не ниже F200 при среднемесячной температуре наиболее холодного месяца от -10 до - 20(С (1, табл. 2.1.9, с.72(. Требуемое значение марки: ( F200 | F226 | Соотв. требов. ГОСТ |
| 4 | Содержание зерен слабых пород | 1)Не более 5% при марке по прочности щебня 1400 (1, табл. 2.1.12, с. 77(, 2) Не более 5% для бетона класса B35 [1, п. 1.6.7, с. 77-78] 3) Не более 5% для гидротехнического бетона зоны переменного уровня воды (1, п. 3.8, с.78(. Требуемое значение: 5% | 2% | Соотв. требов. ГОСТ |
| 5 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | Не более 35% (1, п. 1.6.7, с.78( | 4% , песок принадлежит к 1-й группе по содержанию лещадных зерен (1, табл. 2.1.13, с.78( | Соотв. требов. ГОСТ |
| 6 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1)Не более 1% для щебня марки по прочности 1400 (1,табл. 2.1.10, с.73(, 2) Не более 1% для щебня из изверженных пород (1, п. 1.6.6, с.74(, 3) Не более 1% для гидротехнического бетона зоны переменного уровня воды (1, п. 3.2, с.75( Требуемое значение: не более 1% | 0,5% | Соотв. требов. ГОСТ |
| 7 | Содержание органических примесей | Не темнее эталона | Светлее эталона | Соотв. требов. ГОСТ |
| 8 | Средняя плотность | 1) От 2000 до 3000 кг/м3 (1, п. 1.6.3, с.79( или от 2,0 до 3,0 г/см3 2) Не менее 2,5 г/см3 (1, п. 3.6, с.79(. Требуемое значение: 2,5…3,0г/см3 | 2,68 г/см3 | Соотв. требов. ГОСТ |
| 9 | Водопоглощение | Не более 0,5% (1, п. 3.6, с.79( | 0,2% | Соотв. требов. ГОСТ |
| 10 | Содержание в щебне зерен размером <5 мм | 0%[6] |  |

Оценка качества и известнякового щебня по радиоактивности, прочности, морозостойкости, содержанию зерен слабых пород, содержанию зерен пластинчатой формы( лещадной) и игловатой форм, содержанию пылевидных и глинистых частиц, содержанию примесей, средней плотности и водопоглощению оформлена в таблице.

Оценка качества известнякового щебня

| № п/п | Показатели качества | Требуемое значение по ГОСТ 26633-91 ГОСТ 8267-93 | Фактическое значение из задания на КР | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиоактивность | Аэфф<370 Бк/кг (1-я группа) [1, п. 4.9, с. 66] | 350 Бк/кг | Соотв. требов. ГОСТ |
| 2 | Прочность | Требуемая марка: 1) Не ниже 800 для осадочных пород (1, п. 4.4.2, с. 67(, 2) Не ниже 1000 для бетона класса В35 (1, п. 1.6.8, с. 68(, 3) Не ниже 1000 для гидротехнического бетона выше В35 (1, с. 70, п. 3.4 приложения ГОСТ (, Требуемое значение марки ( 1000 | (mw = 14%, это соответствует марке 800 (1,табл 2.1.1, с.67 ( | НЕ соотв. требов. ГОСТ |
| 3 | Морозостойкость | Требуемая марка: 1) Не ниже нормируемой марки по морозостойкости бетона - F150 (1, п. 1.6.10, с.71(, 2) Не ниже F200 при среднемесячной температуре наиболее холодного месяца от -10 до - 20(С (1, табл. 2.1.9, с.72(. Требуемое значение марки: ( F200 | F170 | НЕ соотв. требов. ГОСТ |
| 4 | Содержание зерен слабых пород | 1)Не более 10% при марке по прочности щебня 800 (1, табл. 2.1.12, с. 77(, 2) Не более 5% для бетона класса B35 [1, п. 1.6.7, с. 77-78] 3) Не более 5% для гидротехнического бетона зоны переменного уровня воды (1, п. 3.8, с.78(. Требуемое значение: 10% | 3% | Не соотв. требов. ГОСТ |
| 5 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | Не более 35% (1, п. 1.6.7, с.78( | 7%, песок принадлежит к 1-й группе по содержанию лещадных зерен (1, табл. 2.1.13, с.78( | Соотв. требов. ГОСТ |
| 6 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1)Не более 2% для щебня марки по прочности 800 (1,табл. 2.1.10, с.73(, 2) Не более 2% для щебня из осадочных пород (1, п. 1.6.6, с.74(, 3) Не более 1% для гидротехнического бетона зоны переменного уровня воды (1, п. 3.2, с.75( Требуемое значение: не более 2% | 2,9% | НЕ соотв. требов. ГОСТ |
| 7 | Содержание органических примесей | Не темнее эталона | Светлее эталона | Соотв. требов. ГОСТ |
| 8 | Средняя плотность | 1) От 2000 до 3000 кг/м3 (1, п. 1.6.3, с.79( или от 2,0 до 3,0 г/см3 2) Не менее 2,5 г/см3 (1, п. 3.6, с.79(. Требуемое значение: 2,5…3,0г/см3 | 2,35 г/см3 | НЕ соотв. требов. ГОСТ |
| 9 | Водопоглощение | Не более 0,5% (1, п. 3.6, с.79( | 1,1 % | Не удовлетворяет требованиям ГОСТ |
| 10 | Содержание в щебне зерен размером <5 мм | 0%[6] |  |

Вывод:

Выбираем для применения в бетоне гранитный песок, так как  он удовлетворяет всем требованиям ГОСТ по качеству.

Назначение наибольшей крупности щебня.

Согласно табл. 3  СНиП  3.03.01-87 (1, табл. 2.1.14, с.80(, наибольшая крупность заполнителей D max определяется в зависимости от следующего фактора:

- Для железобетонных конструкций D max  должна быть не более 2/3 меньшего расстояния между стержнями  арматуры. Согласно п.1 Задания  на КР минимальное расстояние     между стержнями    арматуры   в свету   равно 100 мм. Таким образом, D max ( 2/3*100 = 66.6 мм

Вывод:

Принимаем с учетом стандартного размера фракций щебня:  Dmax = 40 мм

Назначение количества фракций  щебня

Согласно табл. 4 ГОСТ 26633-91 песок должен состоять из смеси, включающей три фракции: 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм(1, табл. 2.1.15, с.81(.

Назначение оптимальной смеси фракции щебня.

Оптимальное содержание фракций в смеси устанавливаем согласно табл. ГОСТ 26633-93 (1, табл. 2.1.16, с.81( и проверяем по дополнительным справочным данным. Решение оформляем в таблице:

| Наибольшая крупность зерен, Dmax, мм | Оцениваемые значение показателя | Содержание, % фракцией | Насыпная плотность смеси, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 5 до 10 мм | свыше 10 до 20 мм | свыше 20 до 40 мм |  |
| 40 | По ГОСТ | 15…25 | 20…35 | 40…65 | - |
|  | Оптимальные по справочным данным | 15 | 25 | 60 | 1420 |

Оценка зернового состава отдельных фракций щебня

Сведения о частных остатках на контрольных ситах, полученные при рассеве в лаборатории отдельных фракций щебня (см. СЛИМ) и должны соответствовать требованиям, указанным в  табл. ГОСТ 8267-93 (1, табл. 2.1.17, с.82(.

Для оценки соответствия зернового состава фракций этим требованиям необходимо определить полные остатки на контрольных ситах с размерами  отверстий равными максимальной (D) и минимальной (d) их крупности (отдельно для каждой фракции), а затем и для размеров зерен щебня , вычисленных по выражениям 0,5 (D+d) и 1,25D.

Фракция № 1 (5…10 мм), масса пробы щебня  10 кг

| Остатки на ситах | Размеры отверстий сит мм |
| --- | --- |
|  | 12,5 | 10 | 7,5 | 5 | 2,5 |
| Частные, г | 0 | 600 | 5400 | 4000 | 0 |
| Частные, % | 0 | 6,0 | 54,0 | 40,0 | 0 |
| Полные, % | 0 | 6,0 | 60,0 | 100,0 | 0 |

Фракция № 2 (10…20 мм), масса пробы щебня 10 кг

| Остатки на ситах | Размеры отверстий сит мм |
| --- | --- |
|  | 25 | 20 | 15 | 12,5 | 10 | 7,5 |
| Частные, г | 0 | 0 | 4600 | 3200 | 2200 | 0 |
| Частные, % | 0 | 0 | 46 | 32 | 22 | 0 |
| Полные, % | 0 | 0 | 46 | 78 | 100 | 0 |

Фракция № 3 (20…40 мм), масса пробы щебня 10 кг

| Остатки на ситах | Размеры отверстий сит мм |
| --- | --- |
|  | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| Частные, г | 0 | 300 | 4890 | 2540 | 2270 | 0 |
| Частные, % | 0 | 3 | 48,9 | 25,4 | 22,7 | 0 |
| Полные, % | 0 | 3 | 51,9 | 77,3 | 100 | 0 |

Показатели крупности фракций щебня

| Показатель | Фракция |
| --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 |
| Наибольшая крупность щебня D,мм | 10 | 20 | 40 |
| Наименьшая крупность щебня d,мм | 5 | 10 | 20 |
| 0,5(D+d), мм | 7,5 | 15 | 30 |
| 1,25D, мм | 12,5 | 25 | 50 |

Сравнения с требованиями ГОСТ к щебню

| Полные остатки на ситах, % | Размеры контрольных отверстий сит, соответствующие |
| --- | --- |
|  | d | 0,5(D+d) | D | 1,25D |
| Требования ГОСТ | 90…100 | 30…60 | до 10 | до 0,5 |
| Фактические: |  |  |  |  |
| Для фракций № 1 | 100 | 60,0 | 12 | 0 |
| Для фракций № 2 | 100 | 46,0 | 0 | 0 |
| Для фракций № 3 | 100 | 51,9 | 3 | 0 |

Вывод: Все фракции щебня по зерновому составу  соответствуют требованиям 	ГОСТ 8267-93.

2.1.2. Оценка качества и выбор мелкого заполнителя

Приняты следующие исходные данные из задания на КР:

- влажность w m: 4 % (песок «А»);

- влажность w m: 8  % (песок «Б»);

- содержание глинистых примесей: 0,6 %  (песок «А»);

- содержание глинистых примесей: 2,5%  (песок «Б»);

- содержание органических примесей: светлее эталона (песок «А», «Б»);

- плотность:  ( = 2570 кг/м3 (песок «А»);

- плотность:  ( = 2640 кг/м3 (песок «B»);

- насыпная плотность: ( = 1480 кг/м3 (песок «А»);

- насыпная плотность: ( = 1590 кг/м3 (песок «B»);

Оценка качества песка «А»

| № п/п | Показатели качества | Требуемое значение по ГОСТ 26633-91 И ГОСТ 8736-93 | Фактическое значение | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиоактивность | Аэфф< 370 Бк/кг (1-я группа) [1, п. 4.4.8, с. 90] | 270 Бк/кг | Соотв. требов. ГОСТ |
| 2 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1) Не более 2% для песка крупного и средней крупности I класса (1, табл. 2.2.1, с.89(, 2) Не более 2% (1, п. 3.11, с.89( | 0,6% | Соотв. требов. ГОСТ |
| 3 | Содержание органических примесей | Не темнее эталона | Светлее эталона | Соотв. требов. ГОСТ |
| 4 | Плотность | 2000…2800 кг/м3 (1, п. 1.6.11, с.88( | 2570 кг/м3 | Соотв. требов. ГОСТ |
| 5 | Насыпная плотность | 1480 кг/м3 | - |
| 6 | Насыпная плотность при заданной влажности Ws=4% | 1002 кг/м3 | - |
| 7 | Содержание в песке зерен размером более 5 мм | 2,35 % | - |

Оценка качества песка «Б»

| № п/п | Показатели качества | Требуемое значение по ГОСТ 26633-91 И ГОСТ 8736-93 | Фактическое значение | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиоактивность | Аэфф< 370 Бк/кг (1-я группа) [1, п. 4.4.8, с. 90] | 270 Бк/кг | Соотв. требов. ГОСТ |
| 2 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1) Не более 2% для песка крупного и средней крупности I класса (1, табл. 2.2.1, с.89(, 2) Не более 2% (1, п. 3.11, с.89( | 2,5% | НЕ соотв. требов. ГОСТ |
| 3 | Содержание органических примесей | Не темнее эталона | Светлее эталона | Соотв. требов. ГОСТ |
| 4 | Плотность | 2000…2800 кг/м3 (1, п. 1.6.11, с.88( | 2640 кг/м3 | Соотв. требов. ГОСТ |
| 5 | Насыпная плотность | 1590 кг/м3 | - |
| 6 | Насыпная плотность при заданной влажности Ws=8% | 1020 кг/м3 | - |
| 7 | Содержание в песке зерен размером более 5 мм | 1,54 % | - |

Вывод:

Выбираем для применения в бетоне песок «А», как удовлетворяющий всем требованиям ГОСТ по качеству.

Оценка зернового состава мелкого заполнителя

Данные по зерновому составу песка взяты из дополнительных справочных материалов

Определение полных остатков на ситах пробы песка «А» массой 1 кг

| Наименование показателя | Размеры отверстий сит, мм | Проход сквозь сито 0,14 мм | Раструска |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 |  |  |
| Частные остатки, г | 82 | 164 | 252 | 378 | 108 | 10 | 6 |
| Частные остатки, % | 8,2 | 16,4 | 25,2 | 37,8 | 10,8 | 1 | 0,6 |
| Полные остатки, % | 8,2 | 24,6 | 49,8 | 87,6 | 98,4 | 99,4 | 100 |

Зерновой состав песка «А» оцениваем согласно требованиям п. 4.3.2…4.3.4 ГОСТ 8736-93 (1, п. 4.3.2…4.3.4, с. 92(, п. 1.6.12 3.10 ГОСТ 26633-91 (1, п. 1.6.12 и 3.10, с.91 и 93(, «Руководства…» ВНИИГ (1, табл. 2.2.5 и рис. 2.3,  с.93 и 94(.

Расчет модуля крупности песка «А» Mf выполняем по формуле

Mf  = (8,2+24,6+49,8+87,6+98,4)/100 = 2,686

Группу крупности песка «А» определяем в сравнении с требованиями табл. 1 табл. 2 ГОСТ 8736-93 (1, табл. 2.2.2-2.2.3, с.92(:

Определение группы крупности песка «А»

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | Требуемое (для песка средней крупности) | фактическое |
| Модуль крупности | 2,5…3,0 | 2,686 |
| Полный остаток на сите с сеткой № 0,63, % | 45…65 | 49,8 |

Вывод:

Модуль крупности песка M f  = 2, 686. Группа песка «А» по крупности –  крупный.

Оценку зернового  состава песка «A» производим по графику, построенному по данным таблицы с результатами расчета полных остатков, путем сравнения и допускаемой области для песков средней крупности, предназначенных для гидротехнического бетона [1, рис. 2.3, с. 94]. Кривая просеивания не полностью принадлежит области 2 на графике. Имеет место недостаток крупных фракций 0,315…0,63 мм и 1.25…5,0 мм [1, табл. 2.2.5, с. 93].

| Полные остатки, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |

0,16          0,315               0,63                    1,25                        2,5                          5,0

Сравнение кривой просеивания песка «A» с допускаемой областью зернового состава мелкого заполнителя для гидротехнического бетона:

1 – допускаемая область для крупного песка;

2 – допускаемая область для среднего песка;

3 – допускаемая область для мелкого песка.

Вывод: зерновой состав песка «А» не соответствует требованиям для песков средней крупности, предназначенных для гидротехнического бетона. Требуется обогащение песка крупными фракциями 0,315…0,63 мм и 1.25…5,0 мм.

2.1.3 Выбор песка.

Приняты следующие исходные данные из задания на КР:

- нормируемая маркой бетона по морозостойкости:  F150:

- нормируемая маркой бетона по водонепроницаемости: W4

- ограничение  отношения (Мw/Мс)мах= 0,52

2.1.3.А Выбор вида и марки песка с учетом вида бетона.

В соответствии с таблицей Приложение 6 к СНиП 3.03.01-87 [1,табл.2,3.2,с.100…102], а также табл.1  «Рекомендаций по подбору составов тяжелых и мелкозернистых бетонов » [1,табл.2.3.3,с. 103]  предварительно выбираем следующие рекомендуемые и допускаемые  виды и марки песоков для бетона класса В35 и конструкций, подвергающихся систематическому попеременному замораживанию и оттаиванию:

- портландпесок  марки ПЦ 500 – рекомендуемая марка:

- портландпесок  марки ПЦ 550 – допускаемая марка.

Б. Выбор вида песка  с учетом  агрессивного воздействия среды.

Оценка степени агрессивности среды для бетона назначенной марки по водонепроницаемости W4 и выводы по ее результатам в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 представлены в таблице.

Оценка агрессивности воды-среды

| № п/п | Показатель агрессивности | Ед. изм. | Содержание (по п. 3 Задания на КР) | Допускаемый уровень | Степень агрессивности среды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бикарбонатная щелочность | мг-экв/л | 21 | Более 1,05 [1, табл. 2.3.5, с. 107] | Неагрессивная |
| 2 | Водородный показатель | - | 7,4 | более 6,5 | Неагрессивная |
| 3 | Агрессивная углекислота | мг/л | 14 | Свыше 10 до 40 | Слабоагрессивная |
| Для обеспечения коррозионной стойкости бетона повышаем требования к его водонепроницаемости: назначаем марку W6. Теперь снова оцениваем агрессивность среды по показателю агрессивной углекислоты. |
| 3 | Агрессивная углекислота | мг/л | 14 | Менее 40 | Неагрессивная |
| 4 | Магнезиальные соли в пересчете на ион | мг/л | 766 | Менее 2000 | Неагрессивная |
| 5 | Аммонийные соли в пересчете на ион | мг/л | 92 | Менее 500 | Неагрессивная |
| 6 | Сульфаты в пересчете на ион: Для бетона на портландпесоке | мг/л | 816 | При бикарбонатной щелочи более 6,0 с учетом применения к табл. 2.3.6 допускаемый уровень должен быть не более 1000*1,3=1300 [1, табл. 2.3.6, с 108] | Неагрессивная |
| 7 | Хлориды в пересчете на ион | мг/л | 9 | до 500 | Неагрессивная |

Выводы:

1) Нормируемая марка по водонепроницаемости повышена с W4 до W6 для обеспечения стойкости бетона к агрессивному воздействию среды;

2) Нормируемая марка по водонепроницаемости повысилась, поэтому ограничение  отношения в зависимости от плотности бетона составляет (Mw/Mc) = 0,55 [1, табл. 1.3.2, с. 45] Однако итоговое значение не изменилось и осталось равным  (Mw/Mc) = 0,52 ( в сравнении с выводом п. 1.3.1 пояснительной записки);

3) выбираем для бетона портландпесок, так как вода-среда неагрессивная к бетона на портландпесоке.

2.1.3.В. Выбор марки песока с учетом получения нормируемой

прочности в промежуточном возрасте

Приняты следующие исходные данные из задания на КР:

- требуемая прочность бетона в проектном возрасте: Rd = 39,7 МПа;

- средний уровень прочности бетона в проектном возрасте: R m u = 42,5 МПа;

- средний уровень  прочности бетона в промежуточном возрасте 3 суток: R m u, 3 = 42,5МПа;

- температура воды, контактирующей с гидротехническим сооружением: t = + 14(С

Ожидаемая прочность бетона на песоках ПЦ500 и ПЦ550 в возрасте 3 суток

при t = +14(C    достигает   36,04 % от    нормируемой     прочности в проектном   возрасте R mu, 28  [1, табл. 2.3.9, с.110], что составляет

R3 = 0,35 *42,5 = 15,32 МПа.

Это ниже, чем требуемое значение  предела прочности в промежуточном возрасте, равного  R mu, 3 = 42,5 МПа,  на

(R = (15,32 – 42,5) * 100% / 42,5 =  - 63,95%

Вывод:

Данный песок не позволяет обеспечить требуемую прочность в промежуточном возрасте. Поэтому,  используя положение п. 2.1.3.А, выбираем рекомендуемый песок ПЦ500 с учетом необходимости проведения мероприятий по ускорению твердения бетона.

2. 1. 4.  Выбор добавок для бетона.

2.1.4.А. Выбор воздухововлекающей добавки.

В соответствии с выводами п. 1.3.3 пояснительной записки в бетоне необходимо обеспечить содержание вовлеченного воздуха Va = 3 %.

Из таблицы 2 Приложения 1 ГОСТ 24211-91 выбираем воздухововлекающую добавку ЩСПК [1, табл. 2.4.2, с. 124]. Предварительно назначаем рекомендуемую дозировку добавки φz ,a = 0,25 % (от расхода песока по маме в расчете на сухое вещество) [1, табл. 2.4.6, с. 131].

2.1.4.Б. Выбор пластифицирующей добавки

В  соответствии  с  выводами п. 1.3.2  пояснительной   записки   максимальный  расход песока M c, max = 376,7 кг/м назначен с учетом  применения пластифицирующей добавки.

Из таблицы 2.4.2 выбираем ЛСТМ-2 (1, табл. 2.4.2, с. 124(.

Добавка ЛСТМ-2 обеспечивает повышение подвижности от 2…4 см до 10…15 см (1, табл. 2.4.5, с. 130(. Предварительно назначаем   рекомендуемую   для портландпесока дозировку добавки (z, pl = 0,2 % от расхода песока по массе в расчете на сухое вещество  (1, табл. 2.4.6, с. 131(.

2.1.4.В. Выбор мероприятий по ускорению твердения бетона

Приняты следующие исходные данные из задания на КР:

- требуемая прочность бетона в проектном возрасте: Rd = 39,7 МПа;

- средний уровень прочности бетона в проектном возрасте: R m u = 42,5 МПа;

- средний уровень  прочности бетона в промежуточном возрасте 3 суток:R m u, 3 = 42,5 МПа;

Ожидаемая прочность бетона на песоке  ПЦ500 в возрасте 3 суток при t = +14(C    достигает    36,04 % от    нормируемой     прочности в проектном      возрасте R m u, 28  [1, табл. 2.3.9, с.110], что составляет R3 = 15,32 МПа. Это ниже, чем требуемое значение  предела прочности в промежуточном возрасте, равного  R m u, 3 = 42,5 МПа.

Для применения в бетоне выбран песок ПЦ 500 с учетом обязательного проведения мероприятий по ускорению твердения бетона (см. п. 2.1.3.В пояснительной записки).

1) Проверяем возможность применения добавки-ускорителя твердения бетона

В соответствии с таблицей 2.4.8  (1, табл. 2.4.8, с. 133( использование CaCI2  (хлористый кальций) в количестве 3% от расхода портландпесока обеспечивает прирост прочности бетона в возрасте 3 суток -  165 % к прочности бетона без добавки.

Таким образом, ожидаемая прочность бетона на портландпесоке ПЦ500 в возрасте 3 суток при t = + 14(С  с  указанным содержанием CaCI2 достигает

R3 = 1,65 * 15,32 = 25,28 МПа.

Это ниже, чем требуемое значение, равное R m u, 3 = 42,5 МПа, на

(R = (25,28 – 42,5) * 100% / 42,5 =  - 40,52 %

2) Проверяем возможность обеспечения заданной прочности бетона в промежуточном возрасте путем увеличения расчетной прочности бетона в проектном возрасте  на величину (R = 40,52%:

R b = 1,4052 * R mu = 1,4052 * 42,5= 59,72 МПа

3) Тогда  ожидаемая   прочность    бетона на песоке     ПЦ500 в возрасте 3 суток при t = + 14(С, достигающая 36,04 % от R mu,28, будет составлять:

R 3 = 0,3604* 59,72 = 21,52 МПа.

4) Снова вычисляем требуемую прочность бетона на портландпесоке ПЦ500 в возрасте 3 суток  при t = + 14(С  с содержанием CaCI2 в количестве 3%:

R3 = 1,65 * 21,52 = 35,51 МПа

Это ниже, чем требуемое значение, равное R mu, 3 = 42,5 МПа, на

(R = (35,51 – 42,5) * 100% / 42,5 = - 16,44%,

НЕ допустимо, так как отклонение превышает 1%.

5) Проверяем возможность обеспечения заданной прочности бетона в промежуточном возрасте путем увеличения расчетной прочности бетона в проектном возрасте  на величину (R = 16,14%:

R b = 1,1644 * R mu = 1,1644 * 59,72= 69,53 МПа

6) Тогда  ожидаемая   прочность    бетона на песоке     ПЦ500 в возрасте 3 суток при t = + 14(С, достигающая 36,04 % от R mu,28, будет составлять:

R 3 = 0,3604* 69,53 = 25,06 МПа.

7) Снова вычисляем требуемую прочность бетона на портландпесоке ПЦ500 в возрасте 3 суток  при t = + 14(С  с содержанием CaCI2 в количестве 3%:

R3 = 1,65 * 25,06 = 41,35 МПа

Это ниже, чем требуемое значение, равное R mu, 3 = 42,5 МПа, на

(R = (41,35 – 42,5) * 100% / 42,5 = - 2,70%,

НЕ допустимо, так как отклонение превышает 1%.

8) Проверяем возможность обеспечения заданной прочности бетона в промежуточном возрасте путем увеличения расчетной прочности бетона в проектном возрасте  на величину (R = 2,70%:

R b = 1,027 * R mu = 1,027 * 69,53= 71,4 МПа

9) Тогда  ожидаемая   прочность    бетона на песоке     ПЦ500 в возрасте 3 суток при t = + 14(С, достигающая 36,04 % от R mu,28, будет составлять:

R 3 = 0,3604* 71,4 = 25,73 МПа.

10) Снова вычисляем требуемую прочность бетона на портландпесоке ПЦ500 в возрасте 3 суток  при t = + 14(С  с содержанием CaCI2 в количестве 3%:

R3 = 1,65 * 25,73 = 41,45 МПа

Это ниже, чем требуемое значение, равное R mu, 3 = 42,5 МПа, на

(R = (42,45 – 42,5) * 100% / 42,5 = - 0,09%,

Что вполне допустимо, так как отклонение не превышает 1%

Вывод:

1) Для обеспечения нормируемого содержания вовлеченного воздуха применяем воздухововлекающую добавку ЩСПК с дозировкой 0,25 % от расхода песока;

2) Для обеспечения нормируемого максимального расхода песока в составе бетона применяем для бетона пластифицирующую добавку ЛСТМ-2 с дозировкой 0,2 % от расхода песока;

3) Для обеспечения заданной прочности бетона в промежуточном возрасте используем добавку-ускоритель CaCI2  в количестве 3% от расхода портландпесока   и назначаем повышенный средний уровень прочности бетона R m u =  71,4 МПа.

§ 2.2. Расчет начального состава бетона по методу «абсолютных объемов»

Приняты следующие исходные данные из задания на КР:

-марка по подвижности: П1;

-марка бетона по морозостойкости: F150;

-марка бетона по водонепроницаемости: W4;

-подвижность бетонной смеси: h q = 4 см;

-наибольшая крупность заполнителя: D max = 40 мм;

-модуль крупности песка: M f  = 2,686;

-нормальная густота песокного теста:  (n c = 27 % (1, п.5.7, с. 52(;

-расчетная прочность бетона, выраженная средним уровнем прочности: R m u = 71,4 МПа

-ограничение по водопесокному  отношению: (Мw/Мс) mах = 0,52;

-нормируемые минимальный и максимальный расходы песока: M c, min = 240 кг/м3,

Mc,max  =  376,7 кг/м3 ;

-активность песока:  R c = 49 МПа ;

-плотность песока: (c = 23800 кг/ м3;

-насыпная плотность песока: ( s, c = 1300 кг/ м3 (2, с. 53(;

-плотность песка: ( s = 2,57 m/ м3;

-насыпная плотность песка: ( s, s = 1480 кг/ м3 (2., с. 53(;

-насыпная плотность щебня: (m, g = 2,68 m/ м3;

-насыпная плотность  щебня: ( s, g = 1420 кг/ м3 (2, с. 53(;

-плотность воды: (w = 1000 кг/м3;

-содержание добавки ЛСТМ-2 φzl = 0,2 % от Mc;

-заполнители рядового качества (k1=0,6);

-a0=171;

-a1=2,32.

1) Определяем водопесокное отношение Mw/Mc:

а) из условия обеспечения прочности бетона и при Mw/Mc ( 0,4

где k1 – коэффициент, определяемый по табл. 3.1, k1 = 0,6

б) проверяем выполнение условия обеспечения плотности бетона

Mw/Mc ≤(Mw/Mc)max

Mw/Mc = 0,341≤(Mw/Mc)max = 0,52.

Не удовлетворяет условию Mw/Mc ( 0,4, принимаем 0.52

2)  Определяем  расход воды Mw, исходя из подвижности h q = 3 см:

Mw = a0 + a1hq,

Mw = 171 + 2,32 * 3 = 177,96 кг/м3;

3) Находим расход песока и химдобавки:

Mc = 177,96 / 0,52 = 342,23  кг/м3.

Сравниваем с нормируемыми минимальным M c, min и максимальным M c, max  расходами песока, проверяем выполнение неравенства

M c, min  (  M c   (M c, max;

240 кг/м3( 342,23  кг/м3( 376,7 кг/м3

Неравенство выполняется, поэтому назначаем расход песока, равный расчетному: Mc=342,23

Определяем расход добавки ЛСТМ-2

M z1 = (z1 * M c / 100;

где (z = 0,2%, что составляет  рекомендуемую дозировку  добавки от расхода песока по массе в расчете на сухое вещество  (1, табл. 2.4.6, с.131(

M z1 = 0,2 * 342,23 / 100 = 0,68  кг/м3;

Определяем расход добавки-ускорителя  CaCI2:

M z2 = (z2 * M c / 100;

M z 2 = 3 * 342,23 / 100 = 10,26 кг/м3.

4) Определяем расход крупного заполнителя:

где      ( - коэффициент  раздвижки, определяемый по табл. 3.3  (по линейной интерполяции

(  = 1,38);

n s, g – пустотность крупного заполнителя, определяемая по формуле  n s, g = 1 - ( s,g / ( m, g:

n s, g = 1 – 1,42 / 2,68  = 0,47;

M g = 1 / (1,38 *  / 1400 + 1 / 2680)  = 1196,02 кг/ м3

5) Определяем расход мелкого заполнителя:

M s = (1 – (342,23/ 23800 + 177,96/ 1000 + 1196,02 /2680)) * 2570 = 701,19 кг/м3;

6) Определяем расчетную среднюю плотность свежеуложенного бетона:

( m, d = M c + M w + M s + M g + M z 1 + M z 2 ;

( m, d = 342,23+ 177,96 + 701,19 + 1196,02 + 0,68 + 10,26= 2428,35 кг/м3

7) Начальный состав бетона в частях выражаем соотношениями:

по массе

1 : 701,19 / 342,23: 1196,02/ 342,23 = 1:2,04:3,49

По объему  и Mw/Mc

или

1 : 2,04 * 1,3 / 1,48 : 3,49 * 1,3 / 1,42 = 1 : 1,79 : 2,57

8) Определяем расчетный коэффициент выхода бетона:

Или ( = 1 / (М с / ( s, c + М s /( s, s + M g /( s,g) ;

( = 1 /(342,23/1300 + 701,19/1480 + 1196,02/1420) = 0,633.

Результаты расчета начального состава бетона

| Компонент | Расход компонента, кг/м3 |
| --- | --- |
| Песок | 342,23 |
| Вода | 177,96 |
| Добавка ЛСТМ-2 | 0,68 |
| Добавка CaCI2 | 10,26 |

Экспериментальная проверка расчетных составов бетона.

Составление плана экспериментальной проверки.

Приняты следующие исходные данные из задания на КР:

- Mc= 342,23кг/м3

- Mw= 177,96  кг/м3

- Ms= 701,19  кг/м3

- Mg= 1196,02  кг/м3

- Mz1= 0,68 кг/м3

- Mz2= 10,26  кг/м3(CaCl2).

Экспериментальную проверку расчетных составов проводим по одноэтапной схеме.

В качестве основного варьируемого параметра назначаем отношение. Определяем, что дополнительных составов будет два.

Вычисляем оббьем опытного замеса, исходя из различных условий:

-из условия, что в одной серии количество образцов бетона размером 15x15x15 см равно (n=2).

Объем одного образца составляет

Vsp = 1,5x1,5x1,5=3,375 дм3;

Тогда объем замеса равен

Vb,mix = 1,1*2*3,375=7,425

-из условия, что подвижность в соответствии с ГОСТ 10181-2000 определяются дважды. Так как объем стандартного конуса № 1 равен Vcon,nl  5,5 дм3 тогда объем замеса равен

Vb,mix = 1,1*2*5,512,0 дм3

Назначаем наибольшее из полученных значений объемов замеса:

Vb,mix = 12,0 дм3

Для изменения отношения в дополнительных составах при условии постоянства расхода песока назначим коэффиценты варьирования расхода воды в замесах для 1-го дополнительного состава Kvar1=0,85 и для 2-го - Kvar2=1,15.

Таким образом, расходы компонентов на замес в дополнительных составах согласно предлагаемому плану одноэтапной опытной проверки должны отличаться расходами воды:

-для 1-го дополнительного состава

mw1,mix=kvar1mw,mix;

-для 2-го дополнительного состава

mw2,mix=kvar2mw,mix;

Результаты определения расходов компонентов бетона на замесы основного и двух дополнительных с учетом варьирования расходами воды, а также содержания фракций в смеси щебня представлены в таблице.

Результаты расчета расходов материалов на замес

| Компоненты | Условное Обознач. | Расходы компонентов на замесы, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | Основного состава | 1-го дополнительного | 2-го дополнительного |
| Песок Песок Песок В том числе: Фракции 5…10 мм (15 %) Фракции 10…20 мм (25 %) Фракции 20…40 мм (60 %) Вода Добавка ЛСТМ – 2 Добавка CaCl2 | mc,obs ms,obs mg,obs mw,obs,i mz1,obs mz2,obs | 3,57 8,4 - 2,15 3,58 8,61 2,13 0,008 0,123 | 3,57 8,4 - 2,15 3,58 8,61 1,81 0,008 0,123 | 3,57 8,4 - 2,15 3,58 8,61 2,45 0,008 0,123 |
| Итого |  | 28,57 | 28,25 | 28,89 |
| Водопесокное отношение |  | 0,52 | 0.442 | 0,598 |

Расчет расходов компонентов по фактическим зависимостям

и назначение номинального состава бетона.

Рассчитываем  номинальный состав  бетона  с  помощью   полученных  зависимостей:

1) Зависимость расхода воды от подвижности бетонной смеси вида  M w, obs = f (h q):

M w, obs = 0,1289 + 3,6 * 10-3h q;

Определяем фактический расход  воды номинального состава бетона при заданной подвижности h q = 4 см:

M w, obs = 0,1289 + 3,6 * 10-3* 4 = 0,1433 т/м3.

2) Зависимость        отношения   от    предела   прочности    бетона   вида    M w / M c = f(R b):

(M w/ M c) obs = 0,9875 – 0,0116 * R m,b.

Определяем фактическое значение   отношения в номинальном составе для расчетной прочности  R m,u = 71,4 МПа:

(M w/ M c) obs = 0,9875 – 0,0116 * 71,4 = 0,159 МПа.

Сравниваем полученное значение  отношения (M w/ M c) obs  с максимально допускаемой его величиной по условию плотности (M w/ M c) max: так как     (M w/ M c) obs = 0,159     меньше,     чем  (M w/ M c) max = 0,52 и не удовлетворяет условию (M w/ M c) 0,4 ,  то  принимаем

(M w/ M c) obs  = 0,52

3) Зависимость   средней плотности свежеуложенного  бетона от расхода воды вида ( m, b, obs =  f (M w, obs):

( m, b, obs =  2,6632 – 1,644 * M w, obs;

Устанавливаем фактическую среднюю плотность бетона номинального состава при расходе воды в номинальном составе, равном  M w, obs = 0,143 т/м3:

( m, b, obs =  2,6632 – 1,644 * 0,143 = 2,4228 т/м3.

4) Определяем содержание песка в смеси заполнителей r в номинальном составе бетона, используя расходы песка и щебня, вычисленные при расчете начального состава бетона:

r = M s / M s + M g;

r = 701,19 / (701,19 + 1196,02) = 701,96 / 1897,21 = 0,369.

5) Определяем расход песока  M с, obs  в номинальном составе бетона:

M с, obs = M w / (M w / M c) obs ;

M с, obs = 0,143 /0,52= 0,275 т/м3.

6) Определяем расходы M z 1, obs и M z 2, obs добавок ЛСТМ-2 и CaCI2 к бетону номинального состава, где ( z 1 = 0,2%, ( z 2 = 3%;

M z 1, obs = ( z 1 * М с;

M z 1, obs = 0,002 * 0,275 = 5,5 * 10-4 т/м3;

M z 2, obs = ( z 2 * М с;

M z 2, obs = 0,03 * 0,275 = 8,25 * 10-3 т/м3.

7) Определяем расход песка M s, obs в номинальном составе бетона:

M s, obs = (( m, b, obs – (M с, obs + M w, obs + ( M z, i, obs)) * r;

M s, obs = ( 2,4228 – ( 0,275 + 0,143 + 5,5 * 10-4 +8,25 * 10-3)) * 0,369 = 0,736 т/м3

8) Определяем расход щебня M g, obs в номинальном составе бетона:

M g, obs = M s, obs* (1-r) / r = 0,736 * (1 – 0,369) / 0,369 = 1,259 т/м3

9) Проверка расчета:

V b = M c, obs / ( c + M s, obs / ( s + M g, obs / ( m, g + M w, obs +  ( M z, i , obs / ( z, i;

где  ( z, 1  = 2,1 т/м3  ( z, 2 = 2,2 т/м3;

V b =  0,275/3,1 + 0,737/2,57 + 1,259/2,68 + 0,143/1 + 5,5* 10-4 /2,1 + 8,25 *10-3/2,2 = 0,997

Ошибка не существенная – в пределах точности расчета на микрокалькуляторе: ((0,993-1,0)/1,0)*100% = - 0,7%

Вывод: назначение номинального состава выбрано правильно.

10) Вычисляем фактический коэффициент выхода номинального состава бетона:

( = 1/(M c / ( s, c + M s / ( s, s, w + M g / ( s, g, w) ;

( = 1/(0.275/1,3+0,737/1,48+1,259/1,42)=0,625

11) Рассчитываем номинальный состав бетона в частях по массе:

1:0,737/0,275:1,259/0,275 = 1:2,68:4,57;

12) рассчитываем номинальный состав бетона в частях по объему:

1:2,68*1,3/1,48:4,61*1,3/1,42 = 1:2,35:4,22

Результаты расчета номинального состава бетона

| Компонент | Расход компонента, кг/м3 |
| --- | --- |
| Песок | 275 |
| Песок | 737 |
| Песок | 1259 |
| Вода | 143 |
| Добавка ЛСТМ-2 | 0,55 |
| Добавка CaCI2 | 8,25 |

5.Подобрать состав бетона нормального твердения с прочностью, равной 20 и 30 МПа и с жесткостью смеси не менее 40 с (расчетным и графическим способом).

1) Назначение и корректировку рабочего состава выполняем, имея в виду,  что расходы песока и химических добавок ЛСТМ-2 и CaCI2 в рабочем составе остаются неизменными по сравнению с фактическим номинальным составом:

M c, w = M c, obs = 0,275 т/м3;

M z 1 = 5,5 * 10-4 т/м3;

M z 2 = 8,25 * 10-3 т/м3.

2)  Номинальные  расходы песка  M s, obs   и щебня M g, obs  должны быть  уточнены, так как в песке содержится гравий  содержанием  ( g = 2,35 % а в щебне  песок отсутствует,

т.е. ( s = 0%:

M*s, obs = (M s, obs * ( 1-  ( s) -  M g, obs* ( s) / (1 – (( s + ( g));

M*s, obs = (0,737* (1 – 0) – 1,259 * 0) / 1 – (0 + 0,0235)) = 0,754 т/м3;

M*g, obs = (M g, obs * ( 1-  ( g) -  M s, obs* ( g) / (1 – (( s + ( g));

M*g, obs = (1,259 * (1 – 0,0235) – 0,737 * 0,0235) / (1 – (0 + 0,0235)) = 1,241 т/м3

3) Определяем расходы влажных заполнителей, увеличивающиеся на массу содержащейся в них воды (согласно п. 6. Задания  w s = 4 %   и  w g = 1,2 %):

M s, w = M* s, obs (1 + w s / 100);

M s, w = 0,754 * ( 1 + 4/100) = 0,784 т/м3

M g, w = M* g, obs (1 + w g / 100);

M g, w = 1,241 * (1 + 1,2/100) = 1,255 т/м3.

4) Определяем расход воды, уменьшающийся на ее массу в заполнителях:

M w, w  = M w, obs - (M*s, obs * ( w s – kw am, s) / 100 + M*g, obs * ( w g – kw am, g) / 100);

M w, w = 0,143 – ( 0,754*( 4 - 0*0,02)/ 100 + 1,241 * ( 1,2- 0*0,3)/ 100) = 0,09 т/м3,

где k = 0,так как применяется заполнители из плотных горных пород с водопоглощением wam,g(s)<0,5 %.

5)  Вычисляем коэффициент выхода рабочего состава бетона.

По графику зависимости влияния влажности песка на его насыпную плотность, при влажности w s = 4 % насыпная плотность ( s,s, w = 1,002 т/м3.

Насыпная плотность влажного щебня увеличится на количество содержащейся в нем воды, а именно:

( s, g, w = ( s, g * (1 + w g / 100);

( s, g, w = 1,42 * (1 + 0,00235) = 1,42 т/м3.

Коэффициент выхода рабочего состава  бетона  вычисляем по формуле:

( = 1/(M c / ( s, c + M s / ( s, s, w + M g / ( s, g, w) ;

( = 1 / (0,275 / 1,3 + 0,784 / 1,002 + 1,255 / 1,42) = 0,585 = 0,53.

5. Рассчитываем номинальный состав бетона в частях по массе:

1 : 0,784 / 0,275 : 1,255 / 0,275 = 1 : 1,285 : 4,56

6. Рассчитываем номинальный состав бетона в частях по объему:

1 : 1,285 * 1,3 / 1,2 : 4,56* 1,3 / 1,42 = 1 : 1,39 : 4,20.

Результаты расчета рабочего состава бетона

| Компонент | Расход компонента, кг/м3 |
| --- | --- |
| Песок | 275 |
| Песок | 784 |
| Песок | 1285 |
| Вода | 90 |
| Добавка ЛСТМ-2 | 0,55 |
| Добавка CaCI2 | 8,25 |

Расчет рабочих дозировок компонентов бетона

на замес в бетоносмесителе.

Так как емкость барабана бетоносмесителя V b m = 4500 дм3 указана в задании, исходя из суммарной загрузки сыпучими материалами,   то дозировки компонентов бетона на замес    бетоносмесителя    m b m, i    определяем    с учетом   выхода   бетона   по   формуле

m b m, i = ( w  * V b m  * M i, w :

m b m, c = 0,53 *4,5 * 0,275 = 0,655 т;

m b m, s = 0,53 *4,5 * 0,784 = 1,869 т;

m b m, g = 0,53 *4,5 * 1,285 = 3,064 т;

m b m, w = 0,53 *4,5 * 0,09 = 0,214 т;

m b m, z 1 = 0,53 *4,5 * 5,5 * 10-4 =  13,117 * 10-4 т;

m b m, z 2  = 0,53 *4,5 * 8,25 * 10-3 = 19,676 * 10-3 т.

Расчет суммарной стоимости материалов

на 1 м3 бетона рабочего состава

На основе фактических расходов по рабочему составу вычисляем суммарную стоимость материалов на 1 м3 бетона. Результаты расчета оформляем в таблицу с учетом Региональных цен за единицу материала [1, табл. П7.1 приложения 7, с 218-227(.

Находим насыпную плотность влажного песка ( s, s, d, w  в уплотненном состоянии:

( s, s, d, w  = 1,1 *  ( s, s, w = 1,1 * 1002 = 1102,2 кг/ м3.

Находим насыпную плотность влажного щебня ( s, g, d, w  в уплотненном состоянии:

( s, g, s, d, w = 1,05 * ( s, g, w = 1,05 * 1420 = 1491 кг/ м3.

| Материал | Ед. изм. | Цена за единицу, руб. | Количество | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Региональная | Коэффициент | Текущая | т/м3 | м3/м3 |  |
| Песок | т | 5300 | 0,85 | 4505 | 0,275 | - | 1238,87 |
| Вода | м3 | 15 | 0,66 | 9,9 | 0,09 | - | 0,891 |
| Добавка ЛСТМ-2 | м | 32545 | 0,66 | 21479,7 | 5,5*10-4 | - | 11,81 |
| Добавка CaCl2 | м | 901,27 | 0,66 | 594,83 | 8,25*10-3 | - | 4,907 |
| Песок | м3 | 50 | 0,66 | 33 | 0,784 | 0,593 | 19,6 |
| Песок: |  |  |  |  | 1,285 |  |  |
| Фракции 5-10 мм (15 %) | м3 | 500 | 0,66 | 330 | 0,193 | 0,129 | 42,71 |
| Фракции 10-20 мм (25 %) | м3 | 500 | 0,66 | 330 | 0,321 | 0,215 | 70,95 |
| Фракции 20-40 мм (60 %) | м3 | 500 | 0,66 | 330 | 0,771 | 0,517 | 170,61 |
| Итого | 1560,34 |

Литература

- Кузьмин В. И., Кузьмин И. В., Лукьянчик Г. В., Коноплев С. Н., Тихонов В. Б. Проектирование составов специальных тяжелых  песокных бетонов / ВИТУ. СПБ.,2004.

- Тихонов В.Б., Кузьмин В.И., Оболдуев А.Т., Саксеев В.А., Тихомиров А.П. Строительные материалы для объектов Министерства обороны: Учебник/Виси.-СПБ.,1994.

- Кузьмин В.И., Лукьянчик Г.В., Саксеев В.А. Автоматизированные расчеты при подборе составов и контроле качества строительных материалов / ВИСИ. – СПБ., 1996.

- Кузьмин В.И., Оболдуев А.Т., Тихомиров А.П. Черемский А.Л. Лабороторные работы по курсу строительных материалов для объекта Министерства обороны. В 2-х ч. Ч. I и II / ЛВВИСКУ. – Л., 1989.

- Журнал лабораторных работ.

- Дополнительные справочные материалы лаборатории кафедры № 13.

- Инструкция по использованию программного обеспечения автоматизированных расчетов на ЭВМ.

- Кузьмин В.И. Новый высокоэффективный способ состава бетона ///АО «Учебно-научный центр «Перспектива»». – СПБ ., 1994.