МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт физики высоких технологий

Направление – 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Кафедра – Материаловедения и технологии металлов

## ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ

Отчет по лабораторной работе по дисциплине
«Материаловедение и технология конструкционных материалов»

| Выполнил студент группы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | группа |  | (ФИО) |
| Проверил |  |  |  |
|  | должность |  | (ФИО) |

Томск – 20____

# ЧАСТЬ № 1. ЗАКАЛКА УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ

Цель работы:

1) Изучить теоретические основы выбора температуры закалки для углеродистых сталей. 2) Изучить влияние среды охлаждения (скорости охлаждения) на твердость стали при закалке. 3) Установить влияние содержания углерода в стали на результаты закалки.

Теоретические сведения по теме работы

Цель любого процесса термической обработки заключается в том, чтобы нагревом до определенной температуры, выдержкой и последующим охлаждением с определенной скоростью вызвать желаемое изменение структуры сплава и, соответственно, изменение свойств. Следовательно, основными факторами воздействия при термической обработке являются температура, время выдержки и скорость последующего охлаждения.

Практическая цель закалки конструкционных и инструментальных

сталей заключается в – получении максимальной твердости материала

Основные этапы процесса закалки:

1) Нагрев стали до температуры закалки, выбирается в зависимости от состава стали

2) Выдержка при данной температуре

3)Охлаждение

Цель нагрева сталей при закалке: получить аустенит в структуре стали

Доэвтектоидные (конструкционные) стали закаливаются из однофазного состояния – какого и почему?

Из аустенитного состояния, т.к. наличие в структуре стали феррита снижает твердость и ухудшает механические свойства.

Для получения оптимальных свойств доэвтектоидных (конструкционных) сталей после закалки необходимо производить их нагрев до температур, определяемых эмпирической формулой:

tзак. доэвт. =(30 – 50 )АС3

Заэвтектоидные (инструментальные) стали закаливаются из двухфазного состояния – какого и почему?

Заэвтектоидные стали закаливают из област аустенит + цементит,т.к. наличие остаточного цементита в структуре закаленной стали улучшает многие свойства, например, повышает износосустойчивость стали.

Для получения оптимальных свойств заэвтектоидных (инструментальных) сталей после закалки необходимо производить их нагрев до температур, определяемых эмпирической формулой: Цель нагрева сталей при закалке:

tзак. заэвт. ==(30 – 50 )АС1

Цель нагрева сталей при закалке: получение аустенита в структуре стали

Критической скоростью охлаждения при закалке - минимальная скорость охлаждения, необходимая для переохлаждения аустенита до мартенситного превращения

Мартенсит – это пересыщенный твердый раствор углерода в аустените.

Причины повышения прочности и твердости стали при закалке: искажение кристаллической решетки. ругой причиной упрочнения является фазовый наклеп мартенсита, обусловленный тем, что перестройка решетки при мартенситном превращении сопровождается актами внутрикристаллитной пластической деформации, что вызывает резкое увеличение плотности дислокаций. Третья причина высокой твердости мартенсита связана с частичным распадом мартенсита в период закалочного охлаждения с выделением высокодисперсных карбидных частиц, упрочняющих сталь.

Основным фактором, определяющим твердость мартенсита, является являются искажения кристаллической решетки γ-железа, вызванные внедренными атомами углерода.

Результаты эксперимента:

Таблица

Результаты закалки стали

| № п/п | Марка стали | Содержание C, % | Исходная твердость | Диаметр образца, мм | Режим закалки | Результат закалки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Температура нагрева, °С | Время нагрева, мин | Среда охлаждения, Vохл | № образца | Твердость образца | Структура образца |
| 1 | 20 | 0,2 | HB161 (HRC4) | 30 | 890 - 910 | 15 | Вода Vохл>Vкр | 1 | 37 | М |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 26 | М+Ф |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 12 | Ф+П |
| 2 | 45 | 0,45 | HB170 (HRC6) | 30 | 850 - 880 | 15 |  | 1 | 52 | М |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 49 | М+Ф |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 22 | Ф+П |
| 3 | У12 | 1,2 | HB207 (HRC18) | 30 | 750 - 780 | 15 |  | 1 | 62 | М+Ц |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 48 | М+А |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 30 | П+Ц |
|  |  |  |  |  |  |  | Масло Vохл<Vкр | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Воздух Vохл<Vкр | 5 |  |  |
| Рис. 1. График зависимости твердости стали У12 от скорости охлаждения (скорость охлаждения: в воде – 600 (С/с, в масле – 150 (С/с, на воздухе – 30 (С/с) Рис. 2. График зависимости твердости сталей У12, 20, 45 от содержания углерода Выводы: Поведена закалка образцов с различным содержанием стали от различных температур. Установлено, что с повышением содержания углерода в стали твердость после закалки увеличивается. |

# Text boxes

%С

HRC